2006年清华大学材料复试科目XRD回忆版
1 双面法测滑移系的原理以及作法（王英华书上有，用极图）
2 衍射仪法Seita-2seita成像中为什么只能看到与表面平行的晶面的反射线，如果想看到其他的，应该如何做？

3 衍射仪法中误差的来源？以及精确测量点阵参数的时候，用外推法减小误差的原理
4 计算：给出一个XRD的2seita—I的图（给出8个峰位以及相对强度）以及光的波长求出晶体的类型和参数。（注意判断是体心还是简单立方）
5 计算：给两种金属混合后的粉末，给出晶格参数，以及光的波长，求出衍射线的条数，以及固溶后衍射线数量的变化
6 计算：透射法中 给出D和S的值 以及试样与光的角度，求出是否能得到001的衍射线  以及求出有哪些系列的001线（注意给出金属的类型 注意消光条件）  若要得到另一种衍射线 怎么样转动试样
7 正反极图描述织构的含义，立方<001><011>具有各占50%的丝织构，画出{110}正极图与反极图
8 测宏观应力的原理、特点和区分宏微观应力。
9 I=|F(s)|平方L(S)Ie 说出其中F(s)，L(S)，Ie这三个量的物理意义。

