一定要记得x晶体是fcc还是bcc 
记住点阵的消光条件啊
极图一定要搞明白，要不让神仙还是救不了你  

老题：

1 用 爱德华 图解 解释德拜法成像原理
2 用倒易点阵概念证明 立方晶系 面间距 d =           a
                                             ---------------------
                                                (h^2+k^2+L^2)^0.5
3 简述双面法测晶体滑移面指数的原理和过程
4 AL2O3 为 标准物  用内测法分析   其于CaCO3 BaSO4 按照20 ：80混合时候
  衍射线强度比 I(CaCO3):I(BaSO4):I(Al2O3)=4:5.2:1
  求 CaCO3 BaSO4含量    已知 CaCO3 BaSO4 参比强度为 2.00   2.60
5  2 seita  在 40 -- 130度之间是 Fe Cu混合粉末的衍射线条数（Fe Cu固溶度极小）

   x光波长=1.973A   Cu a=3.62A   Fe a=3.52
6  何为 织构？ 用正极图 反极图 三维取向图分布函数描述织构的含义。
   立方 <001><011>具有各占50%的丝织构，画出{110}正极图。
7 外推法消除误差的原理
8 简述 X光测应力的特点， 测宏观应力的原理
  宏观应力 微观应力 引起的衍射线形的变化是什么？
9   Al-Ni 合金退火前后的d值
  ----  ----  2.074  1.799  ----  ----  1.265  1.078  1.022  0.893
  3.6   2.547 2.074  1.799  1.603  1.461  1.265 1.078 1.022  0.893
分析退火前后 晶体结构 以及 点阵参数


新题

1.内标法进行定量物相分析
2.用Cu-Kα（已知λ）射线对Au（已知a）进行衍射分析，已知试样面积和衍射仪半径，
求可以测定衍射线相对强度的发散狭缝的最大角宽度。
3测宏观应力的原理、特点和区分宏微观应力。

最新题

1双面法测滑移面指数
2用倒易点阵的知识证明对于立方晶系的晶面距为d2=a2/(h2+k2+l2)
3 Ni和Al的合金进行退火前后晶体结构的变化和点阵参数的变化，并解释相变过程
4注意在讨论劳埃斑的时候一定不要忘了还要讨论具体晶体结构的消光条件
5简单丝织构的正反极图（看书了一般都会了吧）
6衍射仪主要根据哪几个方面获得衍射信息，然后在各举一个实例
7给出X光波长和衍射角范围叫你求有几条衍射线的
8在用衍射仪法精确测量点阵参数的时候，用外推法减小误差的原理
9劳埃斑点的标定（注意是透射还是背射啊！！）
10内标法定量分析物相构成
11 110+111双丝织构的110正极图，外形坐标呢？


其他

织构的测定：首先我们看一下正极图是怎么来的：正极图就是试样中任一特定晶面族法线在该坐标中的分布。这时那个圆代表的是空间位置，每个点代表的都是空间中的一个方向，注意是空间中的方向，与极射投影中某一个晶体学的方向无关。如果我们考查的是一个理想的多晶，每个晶面的取向是完全平均分布的，那么得到的任意一个面族的正极图应该是点填充满整个圆。由于织构的存在才使得这些投影变得分散。丝织构的晶面取向受到一个限制，所以由面变成了线；板织构又多了一个限制，所以变成了点。下面我们对<100>理想丝织构的正极图作一个解释：由于所有的[100]方向都沿一个方向排布，那么{110}晶面族必然也会重新排布，由于它们与[100]夹角有45°和90°两种，而[100]现在只与丝轴方向平行， 那么没办法，{110}晶面族只好与丝轴方向只夹45°或90°。在照相法获得正极图时，正是由于织构的存在使得衍射环不连续，如果是理想多晶，
最终获得的正极图必然会充满整个圆。至于照相获得正极图的方法，为什么要取(200)，其实我们考查的是(100)，而在德拜照片上不仅有(100)、(200)，(300)、(400)也有，这些都要考查，所有的加在一起才是正极图。现在由于织构的存在，(100)本该有的线没有了（晶面只有与X光入射方向夹角刚好是该晶面的布拉格角时才会出现衍射线！），(300)、(400)的也没了。其实问题是被照片简化了。
