1.1 专题选读
本节的目的是：通过介绍生产和生活中的实例，进一步理解第一章和第二章的知识点，并掌握非化学计量化合物的特殊用途。
例1．
[image: image1.wmf]O

C

a

稳定的
[image: image2.wmf]2

ZrO

制成的氧分压传感器
其简单原理已在第一章中介绍过，示意图见图5.14

[image: image3.emf]
图5.14
[image: image4.wmf]2

ZrO

氧分压传感器的示意图

[image: image5.wmf](

)

(

)

A

P

Pt

ZrO

Pt

C

P

O

O

2

2

:

:

2

稳定型


设C端氧分压
[image: image6.wmf]1

2

O

P

较A端
[image: image7.wmf]2

2

O

P

高，当在A、C端的铂电极上通电时，两端的反应式为：
C端：
[image: image8.wmf]-

®

+

2

2

2

'

4

O

e

O

；A端：
[image: image9.wmf]­

+

®

-

2

2

'

4

2

O

e

O

。总反应的吉布斯自由能变
[image: image10.wmf]1

2

1

2

2

2

2

2

ln

ln

ln

O

O

O

O

P

P

RT

P

RT

P

RT

G

=

-

=

D

，又由
[image: image11.wmf]Nerst

方程：电化学反应的吉布斯自由能变
[image: image12.wmf]ZEF

G

-

=

D

，其中Z为反应所转移的电荷数，E为电极间的电动势差，F为法拉第常数。那么：
[image: image13.wmf]EF

P

P

RT

G

O

O

4

ln

1

2

2

2

-

=

=

D

。
[image: image14.wmf])

4

exp(

1

2

2

2

RT

EF

P

P

O

O

-

·

=

\

。
上式中的温度T和电极间的电动势E都是人为可控量，所以知道了T和E，又知道某一端如A端的氧分压，就可求出B端的氧分压了。
例2．用
[image: image15.wmf]NiO

Ni

+

参比电极测冶炼无氧铜时的瞬时氧分压
测量的示意图见图5.15。在无氧铜的冶炼过程中，需对液态铜中溶解的氧含量进行不断的监控。我们可以认为外界的氧气溶在液铜中：
[image: image16.wmf]O

O

Û

2

2

1

，那么溶解的氧含量就可以通过“氧分压”来表示了。
[image: image17.jpg]Ceramic
body

Zisconia

Reference
Electrode
NiO)

Connector

Contact
block

j

Alumina

Thermocoulple

Ptmeasuring
clectrode




图5.15ON-LINEREDOXSENSORSININDUSTRIALGLASSMELTINGTANKS

P.R.Laimböck*，TNO-TPD，Eindhoven(NL)E-mailaddress:p.laimbock@wxs.nl

这类传感器是用浸在玻璃熔体中的铂作为测量电极，用Ni/NiO作为参比电极，氧化锆作为隔离电极只传到氧负离子。Ni/NiO参比电极上氧的活度在一定温度下是一定的，这样通过铂电极和参比电极之间的电势差测量出玻璃熔体中氧的活度，熔体的温度通过热电偶测得。
根据能斯特公式，测得的电动势emf值可以用下式表示

[image: image18.wmf]2

2

()

ln()

4()

aO

RT

emf

FaO

=

玻

璃

熔

体

参

比

电

极

(5-24)

其中，F是法拉第常数（
[image: image19.wmf]/

Cmol

），R是气体常数(
[image: image20.wmf]//

JmolK

)，T是温度。
在参比电极
[image: image21.wmf]NiO

Ni

+

上发生的反应为：
[image: image22.wmf]2

1

2

NiONiO

+®

，此反应可认为是
[image: image23.wmf]NiO

的生成反应，则平衡常数：
[image: image24.wmf]2

1/2

1

exp()

NiO

O

G

K

PRT

q

D

==-

。
这样，

[image: image25.wmf]r

2

G

ln()

aO

RT

D

=

参

比

电

极

(5-25)

这里，
[image: image26.wmf]2

()

aO

参

比

电

极

为氧气活度，
[image: image27.wmf]r

G

D

为反应的吉布斯自由能，根据热力学，

[image: image28.wmf]r

G467543169.996/

TJmol

D=-+

(5-26)

由此可测出无氧铜中的瞬时氧分压也即氧的含量。
可以计算得出，

[image: image29.wmf]2

20.171*24420

log()

emf

pO

T

-

（

玻

璃

熔

体

）

＝

＋

8.88


Ni/NiO参比电极气体传感器可以在1050℃到1400℃之间精确的测量氧分压（Ni金属的熔点为1455℃），如果需要在更高的温度下测量，常采用Mo/MoO2参比电极，其测量温度可以达到1650℃。Mo/MoO2的吉布斯自由能为
[image: image30.wmf]r

G586343178.619/

TJmol

D=-+

，相应的公式为，

[image: image31.wmf]2

20.171*30620

log()

emf

pO

T

-

（

玻

璃

熔

体

）

＝

＋

9.33


例3．用
[image: image32.wmf]O

C

a

稳定
[image: image33.wmf]2

ZrO

和
[image: image34.wmf]NiO

Ni

+

参比电极测
[image: image35.wmf]FeO

的标准生成吉布斯自由能变。
在
[image: image36.wmf]NiO

Ni

+

端，反应式为：
[image: image37.wmf]-

+

®

+

2

'

2

O

Ni

e

NiO

（5-27）
在
[image: image38.wmf]FeO

Fe

+

端，反应式为：
[image: image39.wmf]'

2

2

e

FeO

O

Fe

+

®

+

-

（5-28）
总反应为：
[image: image40.wmf]FeO

Ni

NiO

Fe

+

®

+

（5-29）
由于反应（5-27）和（5-28）可以看作是
[image: image41.wmf]NiO

生成反应的逆反应和
[image: image42.wmf]FeO

的生成反应，故由物理化学的知识，总反应的吉布斯自由能变：

[image: image43.wmf]EF

G

G

G

G

G

NiO

FeO

2

2

1

3

-

=

D

-

D

=

D

+

D

=

D

q

q


故
[image: image44.wmf]FeO

的生成吉布斯自由能变
[image: image45.wmf]EF

G

G

NiO

FeO

2

-

D

=

D

q

q

。从而可求出
[image: image46.wmf]FeO

G

q

D

。此外，由于
[image: image47.wmf]NiO

和
[image: image48.wmf]FeO

标准生成吉布斯自由能变是随温度的不同而变化的，所以通过上式还可得到
[image: image49.wmf]FeO

G

q

D

随温度变化的关系式：
[image: image50.wmf]BT

A

T

f

G

FeO

+

=

=

D

)

(

q

。
例4．用
[image: image51.wmf]O

C

a

稳定
[image: image52.wmf]2

ZrO

和
[image: image53.wmf]CoO

Co

+

参比电极测
[image: image54.wmf]4

2

O

CoAl

的标准生成吉布斯自由能变

[image: image55.wmf]4

2

O

CoAl

是无法用单质直接制取的一种化合物，一般用
[image: image56.wmf]CoO

和
[image: image57.wmf]3

2

O

Al

合成，所以其生成反应是：
[image: image58.wmf]4

2

3

2

O

CoAl

O

Al

CoO

®

+

。测
[image: image59.wmf]4

2

O

CoAl

的标准生成吉布斯自由能变的装置示意图见图5.10。
在
[image: image60.wmf]CoO

Co

+

端，反应式为：
[image: image61.wmf]-

+

®

+

2

'

2

O

Co

e

CoO

（5-30）
在
[image: image62.wmf]23

CoAlO

+

端，反应式为：

[image: image63.wmf]'

2

4

2

2

3

2

e

O

CoAl

O

O

Al

Co

+

®

+

+

-

（5-31）
总的反应式就是：
[image: image64.wmf]4

2

3

2

O

CoAl

O

Al

CoO

®

+

（5-32）
故反应（5-31）的吉布斯自由能变就是
[image: image65.wmf]4

2

O

CoAl

的标准吉布斯生成能，
[image: image66.wmf]EF

G

O

CoAl

2

4

2

-

=

D

q

。
_1300707156.unknown

_1300707172.unknown

_1300707180.unknown

_1300707188.unknown

_1300707192.unknown

_1300707196.unknown

_1300707200.unknown

_1300707202.unknown

_1300707203.unknown

_1300707204.unknown

_1300707201.unknown

_1300707198.unknown

_1300707199.unknown

_1300707197.unknown

_1300707194.unknown

_1300707195.unknown

_1300707193.unknown

_1300707190.unknown

_1300707191.unknown

_1300707189.unknown

_1300707184.unknown

_1300707186.unknown

_1300707187.unknown

_1300707185.unknown

_1300707182.unknown

_1300707183.unknown

_1300707181.unknown

_1300707176.unknown

_1300707178.unknown

_1300707179.unknown

_1300707177.unknown

_1300707174.unknown

_1300707175.unknown

_1300707173.unknown

_1300707164.unknown

_1300707168.unknown

_1300707170.unknown

_1300707171.unknown

_1300707169.unknown

_1300707166.unknown

_1300707167.unknown

_1300707165.unknown

_1300707160.unknown

_1300707162.unknown

_1300707163.unknown

_1300707161.unknown

_1300707158.unknown

_1300707159.unknown

_1300707157.unknown

_1300707148.unknown

_1300707152.unknown

_1300707154.unknown

_1300707155.unknown

_1300707153.unknown

_1300707150.unknown

_1300707151.unknown

_1300707149.unknown

_1300707144.unknown

_1300707146.unknown

_1300707147.unknown

_1300707145.unknown

_1300707142.unknown

_1300707143.unknown

_1300707141.unknown

