2009年1月11日  埃克斯RAY考试题目（B卷）
1. 说明用劳埃法测定单晶取向的方法。用图解说明衍射斑点与极点投影的关系。
2. 衍射仪使用时有θ-2θ连动，只动试样-不动探测仪（Φ扫描），不动试样-只动探测仪，说明这些方法的特点和用途。
3. 宏观应力，微观应力，微晶尺寸对X射线衍射峰的影响，如何区分这些影响？
4. 请设计一种方法利用布拉格定律测定X光谱。
5. 采用Co靶（λ=0.17902nm）对未知相进行分析，各衍射线对应的2θ为26.61°，37.99°，46.99°，54.82°，61.95°，68.65°，75.05°，81.23°。判断该相的晶体结构，初步估计点阵常数（不要求外推法），写出各衍射线的晶面指数。
6. 什么是织构？假设某种立方结构的材料具有<111>和<110>丝织构，两种织构各占50％，请给出其{001}正极图和轴向反极图。
7. 用劳埃法得到点阵常数为0.4nm的立方晶系的单晶体，[0-10]为光的入射方向，[-100]为晶体表面的竖直方向，[001]为水平方向。晶体距离底片为5cm。（1）求(-3-10)发生一次衍射的X光波长；（2）（-3-10）衍射斑在照片上的位置。
8. 徳拜法用波长1.973A的X光分析如下试样：（1）50％Ni－50％Cu的粉末混合物（2）50％Ni－50％Cu的合金粉末。试分析两种情况下衍射照片的特点和如何区分。

（a(Ni)=3.52A，a(Cu)=3.62A都是FCC的结构，全成分无限固溶）

9. 用内标法测定TiO2+Al2O3晶相的含量，混入标准物质（Al2O3）比例为80：20。衍射峰强度为1.7：3。已知TiO2的相对强度为3.40。

简答：仅代表个人意见。
1. 书中P104-105，一定要弄明白了：怎么定的点，从那边看的，怎么移动的（吴氏网）；P102的那个图，接单说两句那个比例关系。
2. θ-2θ连动：测与试样表面平行的晶面的衍射，得到完整的衍射图形，分析点阵参数等基本信息；Φ扫描，测定不与表面平行的衍射面的信息，可推晶粒的取向度和宏观应力；不动试样-只动探测仪：测薄膜试样，为了增加在物质内作用的距离（太小了就透过不能发生反射），这样入射角就必须不能改变，只能单独转动探测仪测得衍射信息。
3. a.宏观应力引起峰位的移动；b.微观应力引起衍射峰的宽化；c.微晶引起的微晶宽化效应

主要是b和c的区分，在第十一讲课件的第四页下面，应该是很重要的（from我们班的讨论题目的总结）。

4. 所谓X光谱就是得到不同波长下的强度关系。利用Bragg公式2dsinθ=λ，为了测变化的λ，必须用单晶体，并且固定d值（也可能有其他方法，ms我们就有人这么做出来了，但没仔细讨论），即与晶体表面平行的衍射面，用θ-2θ连动测定I(θ)。用λ=2dsinθ和眼射线的强度处理得到I(λ)，即X光谱。注意得到的是部分的波长有限定，并且在0°无法测量。同时可以进一部思考这样一个问题——会有多级衍射的存在，2dsinθ=nλ，实际上是一系列的λ的叠加。由于这是一道作业题P94-14。在平时做作业时一定要思考。我们考试时同学们的表现让潘老师很是无语。
5. 比较m——很基础，很重要的东西。1：2：3：4：5：6：7：8——BCC。用（400）求点阵常数，我算的时0.55nm，仅供参考。宝典里有很多这样的题，多按按计算器就行了。
6. 织构：多晶材料中，某些晶体学方向往材料外形的某些特定方向集中，或某些晶体学面往材料外形的某些特定面的集中，所形成的择优取向。
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]003,

11




from我们班的讨论题目的总结，建议大家多讨论讨论，实践出真知！
7. （这是个新题目）求[0-10]与[ -3-10]的夹角为η=90°- θ，再用Bragg公式可以求出λ。
画出晶体的空间位置，及[ -3-10]的位置，再结合劳埃法的图形关系就可以得出——这一事为什么要在第一题中让你回忆衍射斑点与极点投影的关系tan2θ=S/D（从这个角度说老师出的题还是真不错，承前启后）。我算出来与中心点距离为3.75cm，在其下方——考试时检查时改的，很可能会出问题。
8. Cu-Ni分开时，对两个FCC分别处理，算出角度，衍射的就是这些线的叠加（仿宝典21题40°-125°之间的分别6条线3：4：8：11：12：16），算出2θ；合金时分为有序和无序两种，点阵的参数应是于Cu，Ni不同的。无序时就只剩下一组衍射（6线），有序时，成为SC的情况（1：2：3：4：5：6：8：9：10：11：12：13：14：16）线有多了。以上三种区分用衍射线的数量和位置区分。多与少，位置的细密（之前两两成对，之后安等比）。关于有序与无序的区分一定要想好了！！
9. 这道题有陷阱加入物质与原物质相同，我算出来为TiO2 17.86%。还是比较基础的知识点。
 2 / 2

