1993年哈尔滨工业大学金属学与热处理学科入学考试题
一、试述固溶体结晶与纯金属结晶的异同点，并说明固液界面前沿温度梯度        对他们的生长形态的影响。（15分）

二、试述纯金属多晶体的塑性变形过程，并解释晶粒越细，强度越高的原因。

（14分）
三、试述变形金属在加热时，其组织和性能的变化。（15分）
四、说明马氏体具有高强度、高硬度的本质原因。（12分）
五、说明钢中马氏体和下贝氏体具有良好强韧性的原因。（10分）

六、试回答以下问题：

1.试述过共析钢等温球化退火工艺、原理及目的；

2.某厂T10A钢等温球化退火时，因仪表失灵，温度升到1000℃，当发现时，已在该温度保温1小时，此时操作者应采取什么挽救措施？道理何在？（11分）
七、说明9SiCr钢大致化学成分、合金元素作用、预备热处理和最终热处理规程、以及热处理后的组织，用途举例。（11分）
八、图1是固态下互不溶解的三元共晶相图的投影图，说明O点成分的合金的结晶过程及室温组织，并计算其在室温下组织组成物的相对含量，只需列出计算式。（12分）
[image: image1.png]El

E2




图1三元合金相图投影图
