1994年哈尔滨工业大学金属学与热处理学科入学考试题
一、论述铁碳合金平衡组织中铁素体和渗碳体的形态、特征和数量对合金组织和性能的影响。（15分）

二、非均匀形核比均匀形核更容易进行的原因是什么？（15分）
三、根据下面Al-Cu-Mg三元系液相面投影图写出其四相平衡反应式，并注明四相平衡的类型。（10分）
四、试述金属的热加工对其组织性能有何影响？（15分）
五、试述马氏体的强韧性。（15分）

六、根据图示三元相图的水平截面图，说明该三元系属于哪种类型的三元相图，之处该截面的大体温度范围，填写相区。（10分）
七、试述晶体长大方式及其影响因素。（10分）
八、试述淬火钢的回火转变，阐明Si提高回火抗力的本质，以及W、V造成二次硬化的原因。（10分）
