1999年哈尔滨工业大学金属学与热处理学科入学考试题
1、 在如图所示的立方晶系中，画出通过(1).(0,0,0);(2).(0,1,0); (3).([image: image2.png]


,1,1);三点的[1[image: image4.png]


0]晶向。（5分）
[image: image5.png]V7,

0,0,0)

!




二、试述纯金属和固溶体合金结晶条件及长大方式的异同点。（15分）
三、根据Fe-Fe3C相图，指出铁碳合金中的渗碳体有哪几五种？说明他们的形成条件（成分、温度）与形态特点，并计算它们在铁碳合金中的最大含量（%）。（20分）
四、根据组元间互不溶解的三元共晶相图的投影图，说明O点成分的合金平衡结晶过程。计算室温下该合金的相组成物和组织组成物的相对含量。（10分）
[image: image6.png]



五、试述强化金属的各种基本方法及机制。（15分）
六、试述共析钢淬火后在回火过程中的组织转变过程，写出三种典型的回火组织。（15分）
七、含碳量为1.2%的碳钢及其原始组织为片状珠光体和网状渗碳体，为了获得回火马氏体加粒状渗碳体组织，应采用哪些热处理工艺？写出工艺名称和工艺参数（加热温度、冷却方式）住：该合金的AC1=730℃，ACCm=820℃（20分）
