1997年哈尔滨工业大学金属学与热处理学科入学考试题
一、试就渗碳体形态的变化，阐述含碳量对铁碳合金平衡组织及机械性能的影响。（20分）

二、在A-B二元合金相图中，A组元的熔点为1000℃，B组元为700℃；WB为25%的合金在500℃结晶完毕，并由73⅓ %的先共晶α相与26⅔ %的（α+β）共晶体所组成；WB为50%的合金在500℃结晶完毕后由40%的先共晶α相与60%的（α+β）共晶体组成；而此合金中α相的总量占50%；试画出概略的A-B二元合金相图，并分析说明当非平衡冷却时WB=4.5%的合金组织中（在α相的晶界处）出现了少许β相的原因。（20分）
三、试就多晶体金属的塑性变形过程，阐述金属的晶粒越细强度越高、塑性和韧性越好的原因。（20分）
四、试述钢中马氏体的基本类型、晶体结构、组织形态特征、性能特点，并说明低碳马氏体具有高的强韧性的原因。（20分）
五、什么是再结晶温度？叙述影响再结晶晶粒大小的因素（10分）
六、为什么共析钢淬火加热温度采用AC1+30~50℃，而不是Accm+30~50℃?（10分）
