1998年哈尔滨工业大学金属学与热处理学科入学考试题
一、1.画出立方晶系的（121）面及[1[image: image2.png]


1]方向；画出六方晶系的（1[image: image4.png]


11）面及[[image: image6.png]


111]方向.
2.什么是晶带？六方晶系中的(11[image: image8.png]


1),(1[image: image10.png]


11), ([image: image12.png]


211), ([image: image14.png]


22)晶面那些属于[[image: image16.png]


23]晶带？                                      （10分）
二、根据纯金属结晶的临界晶核半径，说明细化铸态金属晶粒的方法，并分析原因。（10分）
[image: image17.png]


三、什么是成分过冷？画出示意图，阐述成分过冷的形成，并说明成分过冷对晶体长大方式及铸锭组织的影响。（20分）
四、某三元合金系在恒定的T温度时处于液固两相
平衡，（参见右图）。则：
1）此时系统自由度为多少？什么含义？

2）对已知成分为O点的合金，其液、
固相成分是否确定？为什么？

3）若假定O点和O’点成分的合金，在
T温度时，其液、固相成分点分别为m,n
和P,Q，是判断组元A,B,C熔点。（10分）
[image: image18.png]B R

LRI





五、右图为铁素体钢的热轧制过程中的真应
力-真应变条曲线示意图，说明：
1）出现稳态流变的机制。
2）当应变量较大时，晶粒和
亚晶粒各呈何形状？
3）若形变后在此轧制温度停留，
其组织可能发生什么变化？（10分）
六、什么是第一类、第二类回火脆性？产生的条件、原因是什么？如何避免和消除？（10分）
七、以共析碳钢片状珠光体为例，说明奥氏体形成过程。（着重论述奥氏体晶核长大过程，并画出示意图）。（20分）
�





�








