2000年哈尔滨工业大学金属学与热处理学科入学考试题
一、(10分)已知纯铜的[[image: image2.png]


10](111)滑移系的临界分切应力τc为1MPa.

1.要使（[image: image4.png]


11）面上的位错沿[101]方向发生滑移，至少需要在[001]方向上施加多大应力？

2.说明此时（[image: image6.png]


11）面上的位错能否沿[110]方向滑移。（计算结果保留两位有效数字）
二、（20分）图1为A-B二元合金相图。
1.填写相区。

2.写出三条水平线上的反应式和反应类型的名称？

3.画冷却曲线，说明K合金平衡结晶过程中的组织变化。

4.写出室温下K合金的平衡组织，并计算组织组成物的相对含量。

5.计算室温下K合金相组成物的相对含量。

三、（15分）什么是伪共晶、离异共晶？说明它们的形成条件、组织形态以及对材料性能的影响。
四、（10分）图2为组元在固态下完全不容的三元共晶合金相图的投影图，作Ab的变温截面图，并分析O点成分合金的平衡结晶过程，写出室温下的组织。
五、（20分）试述晶粒度对钢的力学性能影响，用位错观点解释晶粒度对屈服强度的影响规律。简述所学过的细化晶粒的工艺方法。
六、（10分）什么是魏氏组织？简述魏氏组织的形成条件、对钢力学性能的影响及其消除方法。
七、（15分）用T10A（含碳量1.0%，Ac1=730℃，Accm=800℃）钢制造冷冲模的冲头，试制定最终热处理工艺（包括名称和具体参数），并说明热处理阶各阶段获得何种组织以及热处理后工件的力学性能特点。
[image: image7.png]M=)

W B

A

M



              [image: image8.png]



图1
图2
