2002年哈尔滨工业大学金属学与热处理学科入学考试题
一、（20分）已知面心立方晶格的晶格常数为a，分别计算（100）、（110）和（111）晶面的晶面间距；并求出[100]、[110]和[111]晶向上的原子排列密度（某晶向上的原子排列密度是指导该晶向上单位长度排列原子的个数）；写出面心立方结构的滑移面和滑移方向，并说明原因。（计算结果保留两位有效数字）
二、（20分）右图为组元在固态下完全不溶的三元共晶合金相图的投影图：
[image: image1.png]


1、作mn变温截面图，分析O1点成分合金的
平衡结晶过程。
2、写出O1点成分合金室温下的相组成物，给出
各相的相对含量的表达式。
3、写出O1点成分合金室温下的组织组成物，给
出各组织组成物的相对含量的表达式。
三、（25分）试述冷变形金属在加热时，其组织和性能发生的变休。
四、（20分）什么是离异共晶？举例说明离异共晶产生的原因及对合金性能的影响。
五、（20分）求莱氏体中共晶渗透碳体的相对含量是多少？若某铁碳合金平衡组织中有10%的一次渗透碳体，试求该合金的含碳量是多少？（计算结果保留两位有效数字）
六、（20分）叙述板条马氏体和下贝氏体的组织形态，并说明板条马氏体和下贝氏体具有良好强韧性的原因。
七、（25分）T10A钢含碳量约为1.0%，Ac1=730℃，Accm=800℃，MS=175℃，该合金的原始组织为片状珠光体加网状渗碳体，若用此钢制作冷冲模的冲头，说明需要经过哪些热处理工序才能满足零件的性能要求，写出具体的热理工艺名称、加强温度参数、冷却方式以及各工序加热转变完成后和冷至室温时得到的组织。
�








