443
华南理工大学

2006年攻读硕士学位研究生入学考试试卷

（试卷上做答无效，请在答题纸上做答，试后本卷必须与答题纸一同交回）

科目名称：高分子化学与物理
适用专业：高分子化学与物理  材料学  材料加工工程
共    页

高分子化学部分（75分）
一．是非题（若题意正确，请打勾；若题意错误，请改正）（15分）

1. 高聚物的分子量是指其统计平均值，它的表示方法有数均分子量、质均分子量、粘均分子量等。                                          （      ）

2. 连锁聚合反应中，聚合物的分子量随反应时间的延长而提高；缩聚反应中，单体的转化率随反应时间的延长而增加。                         （      ）

3. 根据活性中心的不同，连锁聚合反应可分为自由基聚合、阳离子聚合和阴离子聚合。                                                    （      ）

4. 共聚反应中，若两单体的竟聚率均为零，产物为交替共聚物；若两单体的竟聚率均远大于1，产物为嵌段共聚物或两种均聚物的混合物。      （      ）

5. 在连锁聚合反应中，不能同时获得高聚合速率和高分子量。 （      ）

6. 加聚物重复单元的化学组成与单体相同；缩聚物重复单元的化学组成与单体也相同。                                                    （      ）

7. 自由基聚合反应仅由链引发、链增长、链终止三种基元反应组成。（      ）

8. 缩聚反应的活性中心是指其官能团的个数。                （      ）

9. 典型乳液聚合中，体系的组成为单体、水溶性引发剂和水溶性乳化剂。（      ）

10. 聚合物的老化是指聚合物分子量下降。                     （      ）

2． 答下列问题（50分）

1. 能否用蒸馏的方法提纯高分子？为什么？（7分）

2. 缩聚反应的平衡常数主要由哪些因素决定，试讨论在不同平衡常数范围内影响缩聚物分子量的主要因素。（7分）

3.写出下列单体形成聚合物的反应式。指出形成聚合物的重复单元、结构单元、单体单元，并说明属于何类聚合反应。（9分）

   eq \o\ac(○,1) CH2＝CHCl     

 eq \o\ac(○,2) CH2＝C(CH3)2 
 eq \o\ac(○,3) NH2(CH2)6NH2+HOOC-(CH2)4-COOH

4. 在乙酸乙烯酯进行自由基聚合时，若加入少量的苯乙烯会出现什么现象？为什么？（用反应式说明之）。（9分）

5. 试从单体、引发剂、聚合方法及反应特点等方面对自由基、阳离子和阴离子聚合反应进行比较。（9分）

6. 解释下列现象：（9分）

     eq \o\ac(○,1)聚甲基丙烯酸甲酯在碱性溶液中水解速度逐渐增加；

     eq \o\ac(○,2)聚丙烯酰胺在碱性溶液中水解速度逐渐减小；
     eq \o\ac(○,3)有些聚合物老化后龟裂变粘，有些则变硬发脆。

三. 计算题（10分）

   在生产丙烯腈苯乙烯共聚物（AS树脂）时，所采用的丙烯腈(M1)和苯乙烯(M2)的投料质量比为24：76。在采用的聚合条件下，此共聚体系的竟聚率r1=0.04，r2=0.40。如果在生产中采用单体一次投料的聚合工艺，并在高转化率下停止反应，试讨论所得共聚物的均匀性。

高分子物理部分（75分）

一、解释下列基本概念（每题2分，共20分）
	1．旋光异构
	6．Huggins参数

	2．结晶聚合物的熔点
	7．相对分子质量分布宽度指数

	3．高分子液晶
	8．假塑性流体

	4．玻璃化转变
	9．高弹形变

	5．溶度参数
	10．力学损耗


二、判断题 (正确的在括号内打√，错误的打╳；每题1分，共5分)
1．由于顺式聚1，4-丁二烯的结构规整度比反式聚1，4-丁二烯的高，所以它可以作为弹性的橡胶使用。                                       （      ）
2．在聚丙烯中添加成核剂，可以使聚丙烯的结晶度提高，同时也使聚丙烯的球晶尺寸增大，所以耐热性提高。                                 （      ）

3．聚氯乙烯容易溶解在环己酮中，是因为聚氯乙烯和环己酮之间可以产生溶剂化作用。                                                     （      ）

4．尼龙6的玻璃化转变温度是65℃左右，也就是尼龙6的脆化温度。（      ）

5．相同的聚丙烯的标准试片，用电子拉力机在拉伸速度20mm/min下测得的模量比在拉伸速度50mm/min下测得的模量低。                   （      ）
三、选择题 (在括号内填上正确的答案，每个答案1分，共10分)
1．如下（        ）是高分子的自由旋转链的均方末端距的表达式，其中n是键的数目，l是每个键的长度，θ是键角的补角，φ是内旋转的角度。

   A．<h2>=nl2；   B. <h2>= nl2(1+cosθ)/ (1-cosθ)   

C. <h2>= nl2[(1+cosθ)/ (1-cosθ)]·[(1+cosφ)/ (1-cosφ)] 

2．聚苯乙烯分子中，可能呈现的构象是：（       ）。

A．无规线团；B. 折叠链；C. 螺旋链
3．以下哪个溶剂是θ溶剂的χ1？        （       ）

   A. χ1=0.1；    B. χ1=0.5； C. χ1=0.9

4． 聚合物的玻璃化转变温度不能用以下哪个方法测定？   （       ）

   A. 差示量热扫描仪；  B. 膨胀计； C. 熔融指数仪
5．下列哪种材料一般需要较高程度的取向？  （          ）

A. 塑料；  B. 纤维； C. 橡胶
6．聚合物的粘性流动，有以下特征：（         ）

A． 不符合牛顿流体定律，而是符合指数流体定律；B. 只与大分子链的整体运动有关，与链段的运动已经没有关系了；C. 粘性流动已经没有高弹性了。

7．以下哪个方法可以测得聚苯乙烯的数均相对分子质量？  （      ）

A．黏度法； B. 膜渗透压法； C. 沉降平衡法 
8．在PVC中加入以下哪种物质时，Tg和Tf都向低温方向移动？（      ）。

   A. 碳酸钙填料； B.ABS塑料； C. 邻苯二甲酸二异辛酯

9．蠕变与应力松弛速度和温度的关系是：（      ）。

    A. 与温度无关； B. 随温度升高而增大； C. 随温度升高而减少。

10．以下哪点是正确的描述橡胶高弹性的特点之一？（      ）

A. 形变时有热效应，即拉伸时放热，回缩时吸热； B. 弹性模量很大； 
C. 弹性模量随温度升高而减少；D. 形变时没有松弛特性

四、填空题 (在空格上填入正确的答案，每个答案1分，共10分)
1．某聚合物试样中含两个组分，其相对分子质量分别1╳104 g/mol和2╳105g/mol，相应的质量分数(wi)分别是0.2和0.8，其数均相对分子质量、重均相对分子质量和相对分子质量多分散系数分别是           、           和           。

2．当温度T=                   时，第二维利系数A2=                ，此时高分子溶液符合理想溶液的性质。     

3．高分子链的柔顺性越大，它在溶液中的构象数越                 ，其均方末端距越              。

4．聚合物的相对分子质量越高，则熔体黏度越           。

5．聚合物试样在拉伸过程中出现细颈是              ，细颈的发展在微观上是高分子链段或者晶片的                  过程。

五、叙述题与计算题（共30分）
1． 请按高到低的顺序排列出下列聚合物的玻璃化转变温度，并说明理由。（7分）

[image: image1.wmf]Si

CH

3

CH

3

O

[

]

n

CH

3

[

CH

3

O

]

n

C

CH

3

CH

3

CH

2

[

]

n

-CH

2

-CH=CH-CH

2

-

[

]

n

CN

CH

2

CH

[

]

n

A.

B.

 C.

D. 

E.

F.

CH

2

CH

CH

3

[

]

n


2． 请分别讨论相对分子质量对非晶态聚合物、结晶度对结晶聚合物（高结晶度和低结晶度分开讨论）、交联度对交联聚合物和增塑剂含量对增塑聚合物（柔性链和刚性链分开讨论）的温度-形变曲线的影响。（着重讨论玻璃化转变温度和粘流温度的变化。）（8分）
3． 将某种硫化天然橡胶在300K下进行拉伸，当伸长1倍时的拉力为7.25╳105N/m2，拉伸过程中试样的泊松比υ为0.5，请根据橡胶弹性理论计算：

（1）10- 6m3体积中的网链数；（3分）

（2）初始弹性模量E和剪切模量G。（4分）

已知玻耳兹曼常数k=1.38╳10- 23 J/K。

4． 简要回答下列问题和计算：

（1） 作为塑料、橡胶和纤维使用的聚合物对内聚能密度有什么要求？（2分）

（2） 聚乙烯和聚丙烯的内聚能密度比顺丁橡胶的内聚能密度还小，为什么聚乙烯和聚丙烯却可以作为塑料使用？（2分）

（3） 已知涤纶的ρc = 1.50╳103 kg/m3，ρa = 1.335╳103 kg/m3，内聚能

⊿E= 66.7 kJ/mol （单元）。今有一块体积为2.14 cm3的涤纶试样重量为2.92克，请计算该涤纶试样的体积结晶度和内聚能密度。（4分）（已知聚对苯二甲酸乙二酯的重复结构单元的相对分子质量是192）

第  1  页
PAGE  
第  5  页

