1991年哈尔滨工业大学金属学与热处理学科入学考试题
一、名词解释：（12分）
柏氏矢量  

相变重结晶  

回火稳定性

再结晶  

区域偏析

显微组织
二、画出Fe-Fe3C相图，标出各点的符号、温度及成分，按组织组成物填写相图，用冷却曲线说明Fe-3.5％C合金平衡结晶过程，并计算室温下该合金的组织组成物的相对含量。（18分）
三、现有低碳钢、中碳钢齿轮各一个为使其表面具有高硬度及更高的耐磨性，各应进行何种热处理，并比较热处理后组织与性能的差异。(12分)
四、固溶体合金结晶时，为何存在枝晶偏析与区域偏析，说明减轻或消除偏析的方法。（14分）
五、什么是第Ⅰ、Ⅱ类回火脆性产生的条件，原因是什么？如何避免与消除。（15分）
六、以碳钢片状珠光体为例说明奥氏体的形成过程（着重论述奥氏体晶核长大，试画出示意图）。（20分）
