二0一0年硕士研究生入学考试复试试题

考试科目：塑性加工方向	报考学科：材料加工过程

- 回答下列问题（每小题5分，共30分）

- 什么是平面应变问题？

- 为什么可以用应力张量不变量比较应力状态的差异？

- 何为理想的塑性线性强化模型？

- 何为塑性变形体积不变条件？

- 滑移线的含义?

- 名义应变（工程应变）和真实应变（对数应变）的区别？

- 已知某一点应力张量：σs=300   100   0100   300   00        0        0（应力单位：MPa），试求：1、应力球张量及应力偏张量；2、应力张量三个不变量；3、主应力；4、分析其变形模型，画出应力简图。（20分）

- 塑性变形应力—应变关系理论有几种？分别写出数学表达式并说明其应用条件；塑性变形应力—应变顺序对应规律的内容是什么？指出它的理论依据和应用条件。（15分）

- 试写出平面应力状态Mises和Tresca屈服准则的数学表达式，画出其屈服轨迹的几何图形，指出二个准则的异同点，说明两个准则存在差异的原因。（15分）

- 试用主应力法（切换法）求平行模板间圆柱体坯料镦粗时接触面上的正应力σz与单位变形力p。设：圆柱体坯料直径为d，高度b，接触面上摩擦应力t=0.5σs。（20分）

- 简答题（每小题5分，共20分）

- 何为等温模锻？它与常规模锻方法的主要区别是什么？

- 简述飞边槽的组成及其作用。

- 什么是n值，其对冲压变形有何影响？

- 曲面零件成形变形区应力应变状态？

- 试述矩形截面坯料拔长时常见的内部质量问题及产生原因？（20分）

- 试述塑性变形的不均匀性及其对挤压制品质量的影响。（20分）

- 试述盒形件二次拉深变形特点？（30分）

- 对比分析伸长类变形及压缩类变形的变形特性？（20分）