2011年硕士研究生入学考试试题参考答案
试题名称：材料科学基础（A卷）                                  试题编号：832

说    明：所有答题一律写在答题纸上                             第 1 页 共 7 页
一 简答题（每题10分，共50分）
1 请从原子排列、弹性应力场、滑移性质、柏氏矢量等方面对比刃位错、螺位错的主要特征。
答：刃型位错：
1) 1晶体中有一个额外原子面，形如刀刃插入晶体
2) 2刃位错引起的应力场既有正应力又有切应力。
3) 3位错线可以是折线或曲线, 但位错线必与滑移（矢量）方向垂直
4) 4滑移面惟一
5) 5位错线的移动方向与晶体滑移方向平行（一致）
6) 6位错线与柏氏矢量垂直
螺型位错：
1) 1上下两层原子发生错排，错排区原子依次连接呈螺旋状
2) 2螺位错应力场为纯切应力场
3) 3螺型位错与晶体滑移方向平行，故位错线一定是直线
4) 4螺型位错的滑移面是不惟一；
5) 5位错线的移动方向与晶体滑移方向相互垂直。
6) 6位错线与柏氏矢量平行
2 何谓金属材料的加工硬化？如何解决加工硬化对后续冷加工带来的困难？
答：随变形量增大，强度硬度升高，塑形下降的现象。软化方法是再结晶退火。
3 什么是离异共晶？如何形成的？
答：在共晶水平线的两个端部附近，由于共晶量少，领先相相依附在初生相上，另一相独立存在于晶界，在组织学上失去共晶体特点，称为离异共晶。有时，也将端部以外附近的合金，在非平衡凝固时得到的少量共晶，称为离异共晶。
4 形成无限固溶体的条件是什么？简述原因。
答：只有置换固溶体才可能形成无限固溶体。且两组元需具有相同的晶体结构、相近的原子半径、相近的电负性、较低的电子浓度。原因：溶质原子取代了溶剂原子的位置，晶格畸变较小，晶格畸变越小，能量越低。电负性相近不易形成化合物。电子浓度低有利于溶质原子溶入。
5 两个尺寸相同、形状相同的铜镍合金铸件，一个含90%Ni，另一个含50%Ni，铸造后自然冷却，问哪个铸件的偏析严重？为什么？
答：50%Ni的偏析严重，因为液固相线差别大，说明液固相成分差别大，冷速较快不容易达到成分均匀化。
二 作图计算题（每题15分，共60分）
1、 写出{112}晶面族的等价晶面。
答：[image: image12.jpg]400

300

200

100

961.93C

42.5%, 500C

43.2%, 300C

320.08'C (Cdy

Ag

10 20 30 40

80

90

Cd




2、 请判定下列反应能否进行：[image: image2.wmf]]

001

[

]

111

[

2

]

1

1

1

[

2

a

a

a

®

+


答：几何条件： [image: image3.wmf]]

001

[

]

002

[

2

]

111

[

2

]

1

1

1

[

2

a

a

a

a

=

=

+

，满足几何条件
能量条件： 

[image: image4.wmf](

)

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

0

0

4

3

1

1

1

2

1

)

1

(

)

1

(

2

a

a

b

a

a

a

b

b

=

+

+

=

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

+

-

=

+


不满足能量条件，反应不能进行。
3、 已知某晶体在500℃时，每1010个原子中可以形成有1个空位，请问该晶体的空位形成能是多少？（已知该晶体的常数A＝0.0539，波耳滋曼常数K＝1.381×10-23 J / K）
答：
[image: image5.wmf]J

A

c

kT

E

kT

E

A

c

V

V

19

20

10

23

10

9

.

1

8

.

17

10

068

.

1

0539

.

0

10

ln

)]

273

500

(

10

381

.

1

[

ln

)

exp(

-

-

-

-

´

=

´

´

=

+

´

´

-

=

-

=

D

D

-

=


4、 单晶铜拉伸，已知拉力轴的方向为[001]，σ=106 Pa，求(111)面上柏氏矢量[image: image6.png]


的螺位错线上所受的力（[image: image7.png]ac, = 0.36nm



）
答：外力在(111)[image: image8.png][101]



上的分切应力为：
[image: image9.png]0825 X 10° P3

101
=G cospcosh=10° X =X —





作用在位错线上的力为：
[image: image10.png]2
F =1b = 4.0825 X 10° X fx 036X 107° =1.039 X 107 N/m




三 综合分析题（共40分）
1. 经冷加工的金属微观组织变化如图a所示，随温度升高，并在某一温度下保温足够长的时间，会发生图b-d的变化，请分析四个阶段微观组织、体系能量和宏观性能变化的机理和原因。
[image: image11.jpg]d)

c)

b)

a)




答：图a：晶粒拉长，缺陷数量增大形成位错亚结构，产生变形织构；存储能升高；位错缠结导致加工硬化，强度硬度升高，塑形下降，组织取向明显导致各向异性。
图b：回复。晶粒基本不变，位错发生滑移、攀移等，位错重排，数量略有减少，空位大量减少。内应力得到消除。加工硬化基本保留。
图c：再结晶。形成新的无畸变新晶粒。存储能全部释放，变形产生的点阵畸变消除。加工硬化消除，力学性能基本恢复到冷变形前的水平。
图d：晶粒长大。晶粒粗化。体系能量因界面能的下降而下降。强度下降，塑形也下降。
2. 根据Ag-Cd二元相图：
1) 当温度为736℃、590℃、440℃和230℃时分别会发生什么样的三相平衡反应？写出反应式。
2) 分析Ag-56%Cd合金的平衡凝固过程，绘出冷却曲线，标明各阶段的相变反应。
3) 分析Ag-95%Cd合金的平衡凝固与较快速冷却时，室温下组织组成会有什么变化，并讨论其原因。
答：
736℃：包晶反应，L+Ag→β     

590℃：包晶反应，L+δ→ε         

440℃：共析反应，β→Ag+γ         

230℃：共析反应，γ→β′＋δ′        

[image: image1.wmf])

1

21

(

)

1

1

2

(

)

11

2

(

)

211

(

)

1

12

(

)

1

2

1

(

    

)

21

1

(

)

121

(

)

2

11

(

)

2

1

1

(

)

12

1

(

)

112

(

}

112

{

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=


2）

3）Ag-95%Cd合金的平衡凝固到室温：Cd包＋εII
较快速冷却到室温：ε初＋Cd包＋εII，且εII相数量相对较少，尺寸相对细小。
原因：快速冷却时，由于固态中扩散较慢，使本应该在包晶反应中消失的ε初有剩余，既产生包晶转变不完全。另外，由于冷速快，使得εII相变得细小，析出数量减少。
L


�
�






L→β


�
�






L+β→δ�
�






β→δ


δ→β


�
�






δ+β→γ�
�






β→γ�
�






γ→δ′�
�






γ→β′＋δ′�
�






β′→δ′


δ′→β′�
�






γ�
�









