西北工业大学
2012年硕士研究生入学考试试题 答案
试题名称：材料科学基础试题编号：832
说明：所有答题一律写在答题纸上第页 共页
一、 简答题（每题10分，共50分）
1. 请简述滑移和孪生变形的特点？
答：
滑移变形特点：
1）平移滑动：相对滑动的两部分位向关系不变
2）滑移线与应力轴呈一定角度
3）滑移不均匀性：滑移集中在某些晶面上
4）滑移线先于滑移带出现：由滑移线构成滑移带
5）特定晶面，特定晶向
孪生变形特点：
1) 部分晶体发生均匀切变
2) 变形与未变形部分呈镜面对称关系，晶体位向发生变化
3) 临界切分应力大
4) 孪生对塑变贡献小于滑移
5) 产生表面浮凸
2. 什么是上坡扩散？哪些情况下会发生上坡扩散？
答：由低浓度处向高浓度处扩散的现象称为上坡扩散。应力场作用、电场磁场作用、晶界内吸附作用和调幅分解反应等情况下可能发生上坡扩散。扩散驱动力来自自由能下降，即化学位降低。
3. 在室温下，一般情况金属材料的塑性比陶瓷材料好很多，为什么？纯铜与纯铁这两种金属材料哪个塑性好？说明原因。
答：金属材料的塑性比陶瓷材料好很多的原因：从键合角度考虑，金属材料主要是金属键合，无方向性，塑性好；陶瓷材料主要是离子键、共价键，共价键有方向性，塑性差。离子键产生的静电作用力，限制了滑移进行，不利于变形。
铜为面心立方结构，铁为体心立方结构，两者滑移系均为12个，但面心立方的滑移系分布取向较体心立方匀衡，容易满足临界分切应力。且面心立方滑移面的原子堆积密度比较大，因此滑移阻力较小。因而铜的塑性好于铁。
4. 请总结并简要回答二元合金平衡结晶过程中，单相区、双相区和三相区中，相成分的变化规律。
答：
单相区：相成分为合金平均成分，不随温度变化；
双相区：两相成分分别位于该相区的边界，并随温度沿相区边界变化；
三相区：三相具有确定成分，不随结晶过程变化。
5. 合金产品在进行冷塑性变形时会发生强度、硬度升高的现象，为什么？如果合金需要进行较大的塑性变形才能完成变形成型，需要采用什么中间热处理的方法？而产品使用时又需要保持高的强度、硬度，又应如何热处理？
答：合金进行冷塑性变形时，位错大量増殖，位错运动发生交割、缠结等，使得位错运动受阻，同时溶质原子、各类界面与位错的交互作用也阻碍位错的运动。因此发生应变硬化，使强度、硬度升高。
较大的塑性变形产生加工硬化（应变硬化），如果需要继续变形就要进行中间热处理，即再结晶退火，使塑性恢复到变形前的状态，零件可继续进行塑性变形。
如果产品需要保持高的强度、硬度，可在最终热处理时采用去应力退火，去除残余应力，保持零件较高的强度、硬度。
二、 作图计算题（每题15分，共60分）
1、 在Fe-Fe3C相图中有几种类型的渗碳体？分别描述这些渗碳体的形成条件，并绘制出平衡凝固条件下这些不同类型渗碳体的显微组织形貌。
答：
渗碳体包括：初生（一次）渗碳体、二次渗碳体、三次渗碳体、共晶渗碳体、共析渗碳体，共五种。
（1）初生（一次）渗碳体：含碳量大于4.3%的Fe-C合金在平衡凝固时从液相结晶出来的渗碳体，形貌为板条状。
（2）二次渗碳体：含碳量0.77～2.11%的Fe-C合金，在1148℃冷却到727℃过程中，从γ相中脱溶的渗碳体。
（3）三次渗碳体：含碳量小于0.0218%时，低于727℃，从α相脱溶析出的渗碳体。
（4）共晶渗碳体：含碳量2.11～6.69%的Fe-C合金，在1148℃发生共晶反应时形成的渗碳体。
（5）共析渗碳体：含碳量0.0218～6.69%的Fe-C合金，在727℃发生共析反应时生成的渗碳体。
各渗碳体形貌见教材相关部分。
2、 在两个相互垂直的滑移面上各有一条刃型位错 AB、XY，如图所示。假设以下两种情况中，位错线XY在切应力作用下发生运动，运动方向如图中v所示，试问交割后两位错线的形状有何变化（画图表示）？在以下两种情况下分别会在每个位错上形成割阶还是扭折？新形成的割阶或扭折属于什么类型的位错？
[image: image1.jpg]



答：a图：
① XY向下运动与AB交割，产生PP′小台阶，宽度为|b1|
② PP′的柏氏矢量仍为b2
③ PP′⊥b2为刃型位错
④ PP′不在原滑移面上，为割阶
⑤ XY平行于b2，不形成台阶
[image: image2.jpg]am bE




b图：
① AB位错线上出现PP′平行于b2，宽度为|b1|
② PP′的柏氏矢量仍为b2
③ PP′∥b2为螺型位错
④ PP′在原滑移面上，为扭折
⑤ XY位错线上出现QQ′平行于b1，宽度为|b2|
⑥ QQ′的柏氏矢量仍为b1
⑦ QQ′∥b1为螺型位错
⑧ QQ′在原滑移面上，为扭折
3、已知H原子半径r为0.0406nm，纯铝是fcc晶体，其原子半径R为0.143nm，请问H原子溶入Al时处于何种间隙位置？
答：fcc晶体的八面体间隙[image: image3.jpg]ol

0414



，四面体间隙[image: image4.jpg]


。
根据题意知[image: image5.jpg]20143



，因此H原子应处于八面体间隙。
4、柱状试样，当固溶体合金（k0＞1）从左向右定向凝固，凝固过程中假设，凝固速度快，固相不扩散、液相基本不混合，α/L（固/液）界面前沿液体中的实际温度梯度为正温度梯度。由于α/L界面前沿液体存在成分过冷区，晶体易以树枝状结晶生长。当合金从左向右定向凝固，达到稳态凝固区时，请分析并画出：① k0＞1相图；② α/L界面处固体、液体的溶质浓度分布图；③ 液体中成分过冷区图。
答：柱状试样从左向右定向凝固，在固相不扩散、液相基本不混合、k0＞1的条件下，在凝固达到稳态凝固区时，α/L界面前沿液体溶质浓度分布CL如图a所示。由于α/L界面前沿液体中溶质浓度从左向右逐渐升高（与k0＜1情况不同），成分与相图对应如图b。α/L界面前沿液体中从左向右熔点逐渐升高（与k0＜1情况相同）构成TL曲线，加之界面前沿液体中的实际温度梯度为正温度梯度Tn，即形成了由TL、TN两曲线组成的成分过冷区见图c，在凝固过程中晶体易以树枝状结晶生长。
[image: image6.jpg]



三、 综合分析题（共40分）
1、试用位错理论解释低碳钢的应变时效现象。
答：将退火低碳钢进行少量塑性变形后卸载，然后立即加载，屈服现象不再出现。如果卸载后在室温下放置较长时间或加热到一定温度保温，屈服现象再次出现，而且低碳钢的强度及硬度升高，这种现象称为应变时效或机械时效。
机理：
柯垂尔理论认为，卸载后立即重新加载，位错已经脱钉，因此不再出现屈服现象。放置或加热后再加载，位错被重新定扎，因此会再次出现屈服现象。
位错増殖理论认为，卸载后立即重新加载，位错已经増殖，因此不再出现屈服现象。放置或加热后再加载，发生了回复，位错发生重排和抵消，因此会再次出现屈服现象。
两种理论均有实验依据，目前一般同时采用两理论解释应变时效的产生原因。
2、如图所示，在立方单晶体中有一个位错环ABCDA，其柏氏矢量b平行于z轴
1） 指出各段位错线是什么类型的位错。
2） 各段位错线在外应力τ作用下将如何运动？请绘图表示
[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]



答：
1）AB、BC、CD、DA段都是刃位错
2）AB和CD不动；BC向上滑移，AD向下滑移，如图所示。
