2013年西北工业大学大学材料科学基础考研真题回忆版

百分之九十准确，可靠。

一、1.位错能否终止于晶粒内部，为什么？

2.从键合角度考虑，为什么金属比陶瓷有好的塑形和延展性？
3．动态和静态再结晶的组织和力学性能有什么差别？

4.（此题是给出一位错图，让计算位错开动的临界切应力）

5.铜和镍的互偶扩散，标移面向哪侧移动，扩散的意义是什么？

二．

1.画形貌图

1）划痕2）滑移线3）交滑移线4）变形孪晶5）退火栾晶6）多滑移线

2.边长为a的立方体晶核。

分别计算单位体积自由能和单位体积表面能

3.立方晶体（100）面有一b1=[001] 螺型位错，它被另外一位错交割。

以下情况，会形成割阶还是扭折?  新形成的位错属于什么类型？能否继续移动？

a．被（001）的b2=【010】的忍型位错交割

b．被（001）的b3=【001】的螺型位错交割

4.给出一些已知的温度，反应等绘制出金-钒相图。

三．综合题。

1.给出钛-钨合金相图

1）在图中标出相的组成。

2）分析相图中两条竖直虚线的冷却曲线。

3）分析其中一条虚线，快冷与平衡冷却时组织的不同。

2.简述片状共晶合金凝固时，形核、长大的机理。

