2004年西北工业大学硕士研究生入学试题 
一、简答题：（共40分，每小题8分）
1、请简述间隙固溶体、间隙相、间隙化合物的异同点？
2、请简述影响扩散的主要因素有哪些。
3、临界晶核的物理意义是什么？形成临界晶核的充分条件是什么？
4、有哪些因素影响形成非晶态金属？为什么？
5、合金强化途径有哪些？各有什么特点？
 

二、计算、作图题：（共60分，每小题12分）
1、求[image: image1.wmf]]

1

11

[

和[image: image2.wmf]]

1

20

[

两晶向所决定的晶面，并绘图表示出来。
2、氧化镁（MgO）具有NaCl型结构，即具有O2-离子的面心立方结构。问：
（1）    若其离子半径[image: image3.wmf]+

2

Mg

r

=0.066nm，[image: image4.wmf]-

2

O

r

＝0.140nm，则其原子堆积密度为多少？
（2）    如果[image: image5.wmf]+

2

Mg

r

/[image: image6.wmf]-

2

O

r

＝0.41，则原子堆积密度是否改变？
3、已知液态纯镍在1.013×105 Pa（1大气压），过冷度为319 K时发生均匀形核，设临界晶核半径为1nm，纯镍熔点为1726 K，熔化热ΔHm＝18075J/mol，摩尔体积Vs＝6.6cm3/mol，试计算纯镍的液－固界面能和临界形核功。
4、图示为Pb-Sn-Bi相图投影图。问：
（1）写出合金Q（wBi＝0.7，wSn＝0.2）凝固过程及室温组织；
（2）计算合金室温下组织组成物的相对含量。　
[image: image7.jpg]Sn

Pb

Bi




5、有一钢丝（直径为1mm）包复一层铜（总直径为2mm）。若已知钢的屈服强度σst＝280MPa，弹性模量Est＝205GPa，铜的σCu＝140MPa，弹性模量ECu＝110GPa。问：
（1）如果该复合材料受到拉力，何种材料先屈服？
（2）在不发生塑性变形的情况下，该材料能承受的最大拉伸载荷是多少？
（3）该复合材料的弹性模量为多少？ 

三、综合分析题：（共50分，每小题25分）
1、某面心立方晶体的可动滑移系为[image: image8.wmf]]

10

1

[

  

)

1

11

(

、

。
（1）    请指出引起滑移的单位位错的柏氏矢量；
（2）    若滑移由刃位错引起，试指出位错线的方向；
（3）    请指出在（2）的情况下，位错线的运动方向；
（4）    假设在该滑移系上作用一大小为0.7MPa的切应力，试计算单位刃位错线受力的大小和方向（取点阵常数为a＝0.2nm）。
2、若有，某一Cu-Ag合金（wCu＝0.075，wAg＝0.925）1Kg，请提出一种方案从该合金中提炼出100g的Ag，且要求提炼得到的Ag中的Cu含量wCu低于0.02。（假设液相线和固相线固相线均为直线）。 

[image: image9.jpg]1100 e
rd
//
L L/ B+L /
E //'/l; aC (
\',/ D
28.1 92 8

. \

500

c

400 bk Flios
03610 20 30 40 50 60 70 80 9 100
Ag Cu

w107




2004年西北工业大学硕士研究生入学试题参考答案
一、简答题：（共40分，每小题8分）
1、请简述间隙固溶体、间隙相、间隙化合物的异同点？
答：相同点：小原子溶入。
不同点：间隙固溶体保持溶剂（大原子）点阵；
间隙相、间隙化合物改变了大原子点阵，形成新点阵。间隙相结构简单；间隙化合物结构复杂。 

2、请简述影响扩散的主要因素有哪些。
答：影响扩散的主要因素：（1）温度；
（2）晶体结构与类型；
（3）晶体缺陷；
（4）化学成分。 

3、临界晶核的物理意义是什么？形成临界晶核的充分条件是什么？
答：临界晶核的物理意义：可以自发长大的最小晶胚（或，半径等于rk的晶核）
形成临界晶核的充分条件：（1）形成r≥rk的晶胚；
（2）获得A≥A*（临界形核功）的形核功。 

4、有哪些因素影响形成非晶态金属？为什么？
答：液态金属的粘度：粘度越大原子扩散越困难，易于保留液态金属结构。
冷却速度；冷却速度越快，原子重新排列时间越断，越容易保留液态金属结构。 

5、合金强化途径有哪些？各有什么特点？
答：细晶强化、固溶强化、复相强化、弥散强化（时效强化）加工硬化。 

二、计算、作图题：（共60分，每小题12分）
1、求[image: image10.wmf]]

1

11

[

和[image: image11.wmf]]

1

20

[

两晶向所决定的晶面，并绘图表示出来。
答：设所求的晶面指数为（h k l）
则[image: image12.wmf])

112

(

0

2

1

1

:

2

1

1

1

:

1

0

1

1

:

:

=

-

-

-

-

=

l

k

h


2、氧化镁（MgO）具有NaCl型结构，即具有O2-离子的面心立方结构。问：
（1）    若其离子半径[image: image13.wmf]+

2

Mg

r

=0.066nm，[image: image14.wmf]-

2

O

r

＝0.140nm，则其原子堆积密度为多少？
（2）    如果[image: image15.wmf]+

2

Mg

r

/[image: image16.wmf]-

2

O

r

＝0.41，则原子堆积密度是否改变？
答：（1）点阵常数[image: image17.wmf]nm

r

r

a

O

Mg

412

.

0

)

(

2

2

2

=

+

=

-

+


堆积密度[image: image18.wmf]73

.

0

4

)

(

4

3

3

2

2

=

´

+

=

-

+

a

r

r

P

O

Mg

f

p


（2）堆积密度会改变，因为Pf与两异号离子半径的比值有关。　

3、已知液态纯镍在1.013×105 Pa（1大气压），过冷度为319 K时发生均匀形核，设临界晶核半径为1nm，纯镍熔点为1726 K，熔化热ΔHm＝18075J/mol，摩尔体积Vs＝6.6cm3/mol，试计算纯镍的液－固界面能和临界形核功。
答：因为[image: image19.wmf]B

G

r

D

=

s

2

，[image: image20.wmf]m

m

B

T

T

H

T

H

L

G

D

×

D

=

D

×

=

D


所以[image: image21.wmf]2

5

/

10

53

.

2

2

2

cm

J

T

T

H

r

G

r

m

B

-

´

=

D

×

D

×

=

D

×

=

s


[image: image22.wmf]J

T

H

V

T

G

G

A

m

B

v

9

10

6

.

1

3

16

3

16

1

2

2

2

3

2

3

-

´

=

D

×

D

=

D

=

D

=

ps

ps


4、图示为Pb-Sn-Bi相图投影图。问：
（1）写出合金Q（wBi＝0.7，wSn＝0.2）凝固过程及室温组织；
（2）计算合金室温下组织组成物的相对含量。
答：（1）冷却至液相面析出Bi：LBi初，随温度降低Bi增多，液相成分延Bi-Q的延长线向E3E移动；
液相成分达到E3E后发生共晶反应，L（Sn＋Bi）共，液相成分延E3E向E移动；
液相成分达到E后，发生三元共晶反应L（Sn＋Bi＋β）共，随后冷却不再变化。
室温组织为：Bi初＋（Sn＋Bi）共＋（Sn＋Bi＋β）共
（2）wBi初＝2.88；w（Sn＋Bi）共＝0.407；w（Sn＋Bi＋β）共＝0.305　
5、有一钢丝（直径为1mm）包复一层铜（总直径为2mm）。若已知钢的屈服强度σst＝280MPa，弹性模量Est＝205GPa，铜的σCu＝140MPa，弹性模量ECu＝110GPa。问：
（1）如果该复合材料受到拉力，何种材料先屈服？
（2）在不发生塑性变形的情况下，该材料能承受的最大拉伸载荷是多少？
（3）该复合材料的弹性模量为多少？
答；两金属的弹性应变相等，即：
[image: image23.wmf]Cu

Cu

st

Cu

Cu

st

st

E

E

s

s

s

s

e

e

s

86

.

1

110000

205000

)

/

(

)

/

(

=

´

=

=

=

=


（1）    Cu先屈服；
（2）    [image: image24.wmf]N

F

560

10

8

.

0

10

280

10

2.4

10

140

F

F

6

6

6

6

st

Cu

=

´

´

´

´

´

´

-

＋

＝

＋

总＝

－


（3）    [image: image25.wmf]MPa

E

E

E

Cu

st

130000

)

(

)

(

=

+

=

j

j

 

三、综合分析题：（共50分，每小题25分）
1、某面心立方晶体的可动滑移系为[image: image26.wmf]]

10

1

[

  

)

1

11

(

、

。
（1）    请指出引起滑移的单位位错的柏氏矢量；
（2）    若滑移由刃位错引起，试指出位错线的方向；
（3）    请指出在（2）的情况下，位错线的运动方向；
（4）    假设在该滑移系上作用一大小为0.7MPa的切应力，试计算单位刃位错线受力的大小和方向（取点阵常数为a＝0.2nm）。
答：（1）柏氏矢量：[image: image27.wmf]]

10

1

[

2

a

b

=

r

；
（2）    位错线方向：[112]；
（3）    位错线运动方向平行于柏氏矢量；
（4）    [image: image28.wmf]m

MN

b

F

/

10

899

.

9

11

-

´

=

=

t

 

2、若有，某一Cu-Ag合金（wCu＝0.075，wAg＝0.925）1Kg，请提出一种方案从该合金中提炼出100g的Ag，且要求提炼得到的Ag中的Cu含量wCu低于0.02。（假设液相线和固相线固相线均为直线）。
答：1. 将1Kg合金加热至900℃以上熔化，缓慢冷却至850℃，倒去剩余液体，所得固体a1约780g，wCu＝0.055；
2. 将a1熔化，缓慢冷却至900℃，倒去剩余液体，得a2约380g，wCu＝0.03；
3. 将a2熔化，缓慢冷却至920℃，倒去剩余液体，得a3约260g，wCu＝0.02；
4. 将a3熔化，缓慢冷却至935℃，倒去剩余液体，得a4约180g，wCu＝0.013，即可。 



















































