西北工业大学
2011年硕士研究生入学考试试题
试题名称：材料科学基础（A卷）                                  试题编号：832

说    明：所有答题一律写在答题纸上                            第 1 页 共 2 页
1、 简答题（每题10分，共50分）
1. 请从原子排列、弹性应力场、滑移性质、柏氏矢量等方面对比刃位错、螺位错的主要特征。
2. 何谓金属材料的加工硬化？如何解决加工硬化对后续冷加工带来的困难？
3. 什么是离异共晶？如何形成的？
4. 形成无限固溶体的条件是什么？简述原因。
5. 两个尺寸相同、形状相同的铜镍合金铸件，一个含90%Ni，另一个含50%Ni，铸造后自然冷却，问哪个铸件的偏析严重？为什么？
2、 作图计算题（每题15分，共60分）
1、 写出{112}晶面族的等价晶面。
2、 请判定下列反应能否进行：[image: image16.jpg]400

300

200

100

961.93C

42.5%, 500C

43.2%, 300C

320.08'C (Cdy

Ag

10 20 30 40

80

90

Cd




3、 已知某晶体在500℃时，每1010个原子中可以形成有1个空位，请问该晶体的空位形成能是多少？（已知该晶体的常数a＝0.0539，波耳滋曼常数K＝1.381×10-23 J / K）
4、 单晶铜拉伸，已知拉力轴的方向为[001]，σ=106 Pa，求(111)面上柏氏矢量[image: image2.png]


的螺位错线上所受的力（[image: image3.png]ac, = 0.36nm



）
3、 综合分析题（共40分）
1. 经冷加工的金属微观组织变化如图a所示，随温度升高，并在某一温度下保温足够长的时间，会发生图b-d的变化，请分析四个阶段微观组织、体系能量和宏观性能变化的机理和原因。
[image: image4.jpg]d)

c)

b)

a)




2. 根据Ag-Cd二元相图：
1) 当温度为736℃、590℃、440℃和230℃时分别会发生什么样的三相平衡反应？写出反应式。
2) 分析Ag-56%Cd合金的平衡凝固过程，绘出冷却曲线，标明各阶段的相变反应。
3) 分析Ag-95%Cd合金的平衡凝固与较快速冷却时，室温组织会有什么差别，并讨论其原因。
[image: image1.wmf]]

001

[

]

111

[

2

]

1

1

1

[

2

a

a

a

®

+


西北工业大学
2011年硕士研究生入学考试试题参考答案
试题名称：材料科学基础（A卷）                                  试题编号：832

说    明：所有答题一律写在答题纸上                             第 1 页 共 7 页
4、 简答题（每题10分，共50分）
6. 请从原子排列、弹性应力场、滑移性质、柏氏矢量等方面对比刃位错、螺位错的主要特征。
答：刃型位错：
1) 1晶体中有一个额外原子面，形如刀刃插入晶体
2) 2刃位错引起的应力场既有正应力又有切应力。
3) 3位错线可以是折线或曲线, 但位错线必与滑移（矢量）方向垂直
4) 4滑移面惟一
5) 5位错线的移动方向与晶体滑移方向平行（一致）
6) 6位错线与柏氏矢量垂直
螺型位错：
1) 1上下两层原子发生错排，错排区原子依次连接呈螺旋状
2) 2螺位错应力场为纯切应力场
3) 3螺型位错与晶体滑移方向平行，故位错线一定是直线
4) 4螺型位错的滑移面是不惟一；
5) 5位错线的移动方向与晶体滑移方向相互垂直。
6) 6位错线与柏氏矢量平行
7. 何谓金属材料的加工硬化？如何解决加工硬化对后续冷加工带来的困难？
答：随变形量增大，强度硬度升高，塑形下降的现象。软化方法是再结晶退火。
8. 什么是离异共晶？如何形成的？
答：在共晶水平线的两个端部附近，由于共晶量少，领先相相依附在初生相上，另一相独立存在于晶界，在组织学上失去共晶体特点，称为离异共晶。有时，也将端部以外附近的合金，在非平衡凝固时得到的少量共晶，称为离异共晶。
9. 形成无限固溶体的条件是什么？简述原因。
答：只有置换固溶体才可能形成无限固溶体。且两组元需具有相同的晶体结构、相近的原子半径、相近的电负性、较低的电子浓度。原因：溶质原子取代了溶剂原子的位置，晶格畸变较小，晶格畸变越小，能量越低。电负性相近不易形成化合物。电子浓度低有利于溶质原子溶入。
10. 两个尺寸相同、形状相同的铜镍合金铸件，一个含90%Ni，另一个含50%Ni，铸造后自然冷却，问哪个铸件的偏析严重？为什么？
答：50%Ni的偏析严重，因为液固相线差别大，说明液固相成分差别大，冷速较快不容易达到成分均匀化。
5、 作图计算题（每题15分，共60分）
1、 写出{112}晶面族的等价晶面。
答：[image: image5.wmf])

1

21

(

)

1

1

2

(

)

11

2

(

)

211

(

)

1

12

(

)

1

2

1

(

    

)

21

1

(

)

121

(

)

2

11

(

)

2

1

1

(

)

12

1

(

)

112

(

}

112

{

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=


2、 请判定下列反应能否进行：[image: image6.wmf]]

001

[

]

111

[

2

]

1

1

1

[

2

a

a

a

®

+


答：几何条件： [image: image7.wmf]]

001

[

]

002

[

2

]

111

[

2

]

1

1

1

[

2

a

a

a

a

=

=

+

，满足几何条件
能量条件： 

[image: image8.wmf](

)

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

0

0

4

3

1

1

1

2

1

)

1

(

)

1

(

2

a

a

b

a

a

a

b

b

=

+

+

=

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

+

-

=

+


不满足能量条件，反应不能进行。
3、 已知某晶体在500℃时，每1010个原子中可以形成有1个空位，请问该晶体的空位形成能是多少？（已知该晶体的常数A＝0.0539，波耳滋曼常数K＝1.381×10-23 J / K）
答：
[image: image9.wmf]J

A

c

kT

E

kT

E

A

c

V

V

19

20

10

23

10

9

.

1

8

.

17

10

068

.

1

0539

.

0

10

ln

)]

273

500

(

10

381

.

1

[

ln

)

exp(

-

-

-

-

´

=

´

´

=

+

´

´

-

=

-

=

D

D

-

=


4、 单晶铜拉伸，已知拉力轴的方向为[001]，σ=106 Pa，求(111)面上柏氏矢量[image: image10.png]


的螺位错线上所受的力（[image: image11.png]ac, = 0.36nm



）
答：外力在(111)[image: image12.png][101]



上的分切应力为：
[image: image13.png]0825 X 10° P3

101
=G cospcosh=10° X =X —





作用在位错线上的力为：
[image: image14.png]2
F =1b = 4.0825 X 10° X fx 036X 107° =1.039 X 107 N/m




6、 综合分析题（共40分）
3. 经冷加工的金属微观组织变化如图a所示，随温度升高，并在某一温度下保温足够长的时间，会发生图b-d的变化，请分析四个阶段微观组织、体系能量和宏观性能变化的机理和原因。
[image: image15.jpg]d)

c)

b)

a)




答：图a：晶粒拉长，缺陷数量增大形成位错亚结构，产生变形织构；存储能升高；位错缠结导致加工硬化，强度硬度升高，塑形下降，组织取向明显导致各向异性。
图b：回复。晶粒基本不变，位错发生滑移、攀移等，位错重排，数量略有减少，空位大量减少。内应力得到消除。加工硬化基本保留。
图c：再结晶。形成新的无畸变新晶粒。存储能全部释放，变形产生的点阵畸变消除。加工硬化消除，力学性能基本恢复到冷变形前的水平。
图d：晶粒长大。晶粒粗化。体系能量因界面能的下降而下降。强度下降，塑形也下降。
4. 根据Ag-Cd二元相图：
1) 当温度为736℃、590℃、440℃和230℃时分别会发生什么样的三相平衡反应？写出反应式。
2) 分析Ag-56%Cd合金的平衡凝固过程，绘出冷却曲线，标明各阶段的相变反应。
3) 分析Ag-95%Cd合金的平衡凝固与较快速冷却时，室温下组织组成会有什么变化，并讨论其原因。
答：
736℃：包晶反应，L+Ag→β     

590℃：包晶反应，L+δ→ε         

440℃：共析反应，β→Ag+γ         

230℃：共析反应，γ→β′＋δ′        


2）

3）Ag-95%Cd合金的平衡凝固到室温：Cd包＋εII
较快速冷却到室温：ε初＋Cd包＋εII，且εII相数量相对较少，尺寸相对细小。
原因：快速冷却时，由于固态中扩散较慢，使本应该在包晶反应中消失的ε初有剩余，既产生包晶转变不完全。另外，由于冷速快，使得εII相变得细小，析出数量减少。
L


�
�






L→β


�
�






L+β→δ�
�






β→δ


δ→β


�
�






δ+β→γ�
�






β→γ�
�






γ→δ′�
�






γ→β′＋δ′�
�






β′→δ′


δ′→β′�
�






γ�
�









