2015年吉林大学873材料科学基础真题回忆版(需携带计算器）

1.1  结晶 再结晶

1.2  工程应力 真应力

1.3 时效 人工时效 自然时效

1.4  刃型位错 螺型位错 混合位错

1.5  疲劳极限 疲劳强度

1.6  固溶体中的沉淀析出和调幅分解

1.7   二元合金中的共晶反应和共析反应

1.8  塑料 橡胶  

1.9  线性聚合物  网络聚合物

1.10  自扩散 互扩散

2.1  给出FCC的一个原子半径 0.128nm，原子质量63.5g/mol求该物质的密度。

2.2对比分析金属晶体的点缺陷和陶瓷晶体点缺陷的异同点。

2.3 对比分析高分子材料导电和陶瓷材料导电的机制和特点

2.4 画出BCC的（110）晶面的原子排列，标出<111>,<100>,<110>晶向，刃型位错的滑移是沿着哪个晶向，说明原因。

3.1 （1）  在同一个坐标系内画出塑性高分子，陶瓷，低碳钢的工程应力应变曲线。

说明各材料各阶段的应变现象（主要是晶体内部变化，可参照往年考题）。对比各材料的弹性应变储存能和塑性应变储存能。题目有点长，记不太清楚了，大体就是这些。。。

在汽车碰撞试验中，哪种材料更适合做碰撞吸收能的材料。（此问为选作，不答不扣分，答对了在本题总分范围内适当给分）。

3.2 （1） 给出了亚共析钢的TTT曲线（需重新画到答题纸上面），在图上标出稳定奥氏体、过冷奥氏体和稳定铁素体的存在范围，以及珠光体、马氏体和贝氏体的存在范围，画出获得马氏体和贝氏体的热处理工艺曲线。

在热处理过程中马氏体和贝氏体中哪些元素扩散，为什么？（记不太清楚，回答就是马氏体中没有原子扩散及其原因，贝氏体中有扩散及其可以扩散的原因）。

4 （1） 画出铁碳合金相图，标出关键点温度和成分。（和往年考试要求一样）。。

哪些组织中含有渗碳体，组织的含碳量是多少？这些组织存在在哪些范围内？（温度和成分）。。

  各组织中渗碳体的相对含量是否一样，若一样求出该数值，若不一样则分别求出在该组织中的相对含量。

画出含碳量为0.65%的钢的冷却过程曲线，并画出各阶段的金相组织。

