2015年上交大827材料科学基础

总的来说，今年试题很简单。好好复习得高分不难。值得一提的是，第九第十章，还有凝固理论和位错今年都没大题。

之前也在论坛下到不少资料，下面就回忆几道题，希望能帮到大家。

选择题（25*3）

两个不同滑移面平行的刃型位错相互接近，最后稳定状态是（）

垂直   B.平行    C.45度夹角     D.相互抵销

不影响高分子玻璃化温度的是（）

A.交联度   B.结晶度  C.链段长度  D.取代基极性
3.面心立方（111）面抽出一层，得到位错是（）

A.a/6[112]  B.a/3[111]  C.a/2[110]

4.水凝固成冰时，C,f分别是（）

综合题

简述材料强化各种机制及影响因素。（15）

单晶体滑移：

证明单晶体滑移，最密排面和最密排方向最先开动；（5）

证明临界分切应力的表达式，并以此说明屈服应力的最小值；（8）

单晶体滑移和多晶体滑移哪个屈服应力大？（2）

（1）已知金刚石键长0.155nm，求金刚石致密度；

金刚石转化成石墨，题中给了石墨密度，算体积变化率。（15）

柯肯达尔，A组元摩尔分数占0.4，互扩散系数D=2.0*10^-11m2/s,10hr标记面漂移了3.6um(或者是0.36um，记不清啦)。A组元浓度梯度0.4/m3.求A,B自扩散系数。（15）

这题给了Mg,Ag相图。（15）

[image: image1.jpg]| HCP

Ag3Mg AgMg3 Mg




标出相图各区域；

写出四个恒温反应；

画I,II两个成分合金的冷却转变曲线；

计算II合金包晶反应消耗的液相的量。（4）

