002北京科技大学攻读硕士研究生入学考试试题

考试科目：金属学A
适用专业：科学技术史，冶金物理化学，钢铁冶金，有色金属，材料加工工程。
说明：1.试题必须写在答题纸上。
2.统考生做1--9题；单考生做1--6题和10--12题。

[]一.名词解释（20分，每个2.5分）
（1）点阵畸变 （2）柏氏矢量 （3）相图 （4）过冷度 
（5）形变织构 （6）二次再结晶 （7）滑移系 （8）孪生

二.画出立方晶系中（111）面、（435）面。写出立方晶系空间点阵特征。 （10分）

三.铸锭的一般组织可分为哪几个区域？写出其名称。并简述影响铸锭结晶组织的因素。（10分）

四.画图并简述形变过程中位错增殖的机制。（10分）

五.写出菲克第一定律的数学表达式，并说明其意义。简述影响扩散的因素。（10分）

六.简述形变金属在退火过程中显微组织、存储能及其力学性能和物理性能的变化。（10分）

七.简述固态相变与液态相变的相同点与不同点。（10分）

八.画出铁碳相图，标明相图中各特征点的温度与成分，写出相图中包晶反应、共晶反应与共析反应的表达式。（10分）

九.分析再过程中行核和张大与凝固过程中的行核和张大有何不同点。（10分）

十.分析含碳量0.12%的铁碳合金的结晶过程。（10分） （单考生做）

十一.简述铸锭的宏观偏析。（10分）（单考生做）

十二.简述金属晶体中缺陷的类型。（10分）（单考生做）
