2015年,总的来说今年的试题和13,14年很相似,不过知识点都是书上的.好好看书就会取得不错的成绩.最好把那本学习辅导看一下,里面很多类型题都是西交历年涉及到的.

名词解释(10个)

上坡扩散 调幅分解 固溶体 孪生 形变织构 选分结晶（忘记的都是很容易的）
二 简答

为什么布拉菲点阵中没有底心正方和面心四方?

计算cu的密度

间隙向和间隙固溶体的根本区别?

Bcc与fcc的密排面和密排方向以及滑移系的个数?

晶相晶面的标定(201)2-2-1

Bcc与fcc的八面体和四面体间隙的坐标与大小(用原子半径表示)

什么是低碳钢的应变时效,用位错解释

成分过冷和热过冷的区别

四 位错类型题(见历年考试真题)同类型

五 铁碳相图

画出铁碳相图,写出三条水平线的反应类型和反应式

简述65钢的平衡凝固过程,以及室温下组织的计算

六,凝固题(新的一个相图,和铁碳相图中共晶反应那部分(727温度以上无包晶反应)相似)

七.位错题(今年的新题型不过不难)
两个不全位错a/6[1-2-1]和a/6[-211],位错方向为[110]

1;什么类型位错

2能否发生位错反应,若能,写出反应

3’新位错是什么类型位错,滑移面为?

4;新位错对塑性变形有什么影响

八;三元相图(和历年真题中液相图投影一样,问0点凝固过程计算含量)

九;自命题

给了三个显微组织图和这三种组织图所对应的应力应变曲线,

问显微组织与应力应变曲线之间的关系

强化的四种方法.

下面是复试的回忆
第一题是名词解释 10'2

淬透性 热塑型塑料 淬硬层深度 再结晶

疲劳缺口敏感度 变质处理  加聚反应 复合材料 

第二大题是判断都是原题

第三大题简答90分

 断裂韧度的知识  脆断与疲断异同与区分办法 高分子结晶度概念以及金属结晶的区别  形状记忆合金与聚合物区别 钢的热处理工艺有哪些以及他们的作用  铝合金的分类与热处理及时效 铁碳相图作用的运用（好像还有两道题我忘记了都不难的很基础）

第四大题是选材的原则以及汽车变速箱齿轮的工艺流程和热处理的作用

都是很基础的 认真看书不会错哒～然后是听力六级的题型我是没听懂:emoji::emoji::emoji:（回去要狠下功夫练习） 面试先是自我介绍（只让1分钟！！！说不完你就等着被打断吧。。。） 英译汉汉译英 （只有一句话的，不难）提问环节（5分钟）只问一个问题的，不过会延伸问的，我们这组的问题分别有 如果复试成功研究生的规划 你为什么喜欢材料喜欢什么方向   讲下毕业设计  大学期间跟导师做过什么课题 最后一项是自由讨论 问的是对于现在的环境能源等状况你觉得材料人应该做些什么？材料应该怎样发展？
