《材料物理》课程作业（扩散型相变部分）

1、固态相变时，设单个原子的体积自由能变化为            ，单位为，临界转变温度,应变能，共格界面能，非共格界面能，试计算：

（1）时的临界形核功与之比；

（2）=时的。

2、假定在母相内有一个球状的第二相。当它移动到分隔两个晶粒的晶界上时，它所具有的形状是双球冠形。

（1）当相为双球冠形，而在中的二面角为120°时，试分析在晶内呈球状较为稳定，还是在晶界上呈双球冠形较为稳定。

（2）如果二面角为0°，重复上述分析。

（双球冠的体积=，双球冠的面积=）

3、Al-Cu合金的亚稳平衡相图如图1所示：

（1） 指出经过固溶处理的合金（4.5%Cu）在T1、T2温度时效时脱溶贯序。

（2） 画出T2温度时相图中各相的自由能—成分曲线，试比较从母相中析出平衡相及亚稳相（过渡相）相变驱动力大小。

（3） 解释为什么一般具有最大相变驱动力的稳定相不会首先析出？

图1  Al-Cu平衡相图一角及过渡相和G.P区在相中的溶解度曲线