北京科技大学2000年硕士学位研究生入学考试试题

科目：金属学
名词解释（10分）

1.相界面  2.相律  3.过渡相  4.菲克第一定律  5.退火织构

什么是固溶体？在单相合金中，影响合金元素的固溶度的因素有哪些？固溶体与组成固溶体的纯金属相比有什么特点？（10分）

什么叫晶界？简述小角度晶界和大角度晶界的晶体结构特点。（10分）

为什么固溶体相变比液态相变所需要的过冷度要大？固溶体相变形核时有何特点？（10分）

铸锭的低倍组织由外向里可分为哪几个区域？简述各个区域组织形成原因。（10分）

什么叫孪生？什么叫滑移？对面心立方晶体而言，它们之间的区别和联系是什么？（10分）

在多晶塑性变形中，各个晶体之间的变形是如何协调起来的？简述晶界和晶粒的大小对形变的影响规律。（10分）

什么是上屈服点和下屈服点？如何避免上屈服点和下屈服点的出现？简述吕德斯带形成的原因。（10分）

什么是菲克第二定律？运用菲克第二定律（扩散方程）阐述在扩散退火时是如何消除显微偏析的？（10分）

再结晶过程中，晶核形成速度的定义是什么？影响晶核形成速度和长大速度的因素有哪些？并加以阐述。（10分）

叙述含碳量0.8%的碳钢从液态缓慢冷却到室温的相变过程（包括相转变和成分变化），以及室温时的相组成和各相的比例是多少？（10分）

12.写出面心立方晶体、体心立方晶体最可能发生滑移的晶面和晶向，画出面心立方晶体（123）晶面。（10分）

