2006材料学复试热处理题目
一：简述（20分）
1：沸腾钢:2：镇静钢:3：钢中夹杂物 :4：莱氏体和变态莱氏体:5：马氏体组织形态:

二：讨论45，45Cr,T8钢的热处理工艺，如淬火温度，淬火介质和回火温度等。（20分）
三：讨论淬火钢回火时的组织转变过程（20分）
四：高速钢（某某，具体记不起来了）和合金钢（某某，具体记不起来了）中各合金元素的作用（20分）
五：讨论片状珠光体组织在760度时组织转变过程（20分）
六：退火态45钢在900～500（之间有好几个温度）等温足够时间后在水中快速冷却，画出：硬度（Y）----温度（X）曲线，并说明其组织形态和温度范围；同样对于T8钢在900～500（之间有好几个温度）等温足够时间后在水中快速冷却，画出：硬度（Y）----温度（X）曲线，并简要说明一下。（20分）
 2007年材料学复试热处理题目
一，名词解释：1：CCT曲线:2：贝氏体:3：红硬性:4：二次渗碳体:5：偏析:

二 ，解释碳钢回火脆性的定义、原因及消除或改善的方法。
三， 介绍几种常见的退火工艺，目的及应用等。
四 ，综述合金元素（包括C)在各种钢的作用，结合钢种详细说明要具体到某一     型号的钢，如工具钢１６Mn中C和Mn的作用，
列出具体热处理工艺，至少涉及四个钢种如：工具钢，结构钢，耐热钢，耐蚀钢。
五， 画出铁碳相图，并按C含量分类，并说出对应合金钢的热处理方式，如工具钢１６的正火处理。
北京科技大学2008年金属学与热处理复试题目

一． 名词解释（每个5分，共30分）
1. 区域偏析:2. 魏氏组织:3. 过冷奥氏体:4. 热稳定化:5. 应力腐蚀:6. 二次淬火:

二． 简述热变形钢的组织形式（20）

三． 钢回火转变后的组织有哪些？（15）

四．合金元素对铁碳相图的影响（15）

五．列出结构钢、轴承钢、工具钢、耐蚀钢、耐热钢的具体热处理工艺（20）

六． 画出铁碳相图，并按C含量分类，并计算0.35%的C室温组织的含量（15）

北京科技大学2009年金属学与热处理复试题目

一．名词解释（每个5分，共30分）

1.偏析:2.网状碳化物:3.CCT曲线:4.淬透性:5.晶间腐蚀:6.变态莱氏体：

二，讨论淬火钢回火过程中的组织转变过程（20分）

三，讨论40Cr、T8钢的热处理工艺，如淬火温度、淬火介质和回火温度等。（15分）

四，讨论完全退火、不完全退火和球化退火的概念或划分依据，以及各自的目的。（15分）

五，画出按组织组成分区的铁碳相图，写出三个三相反应，并写出含碳量3.5%的铁碳合金冷却到室温时的组织组成，计算各组织的相对含量。（20分）

北京科技大学2010年金属学与热处理复试题目

一 名词解释（30分）1：莱氏体和珠光体：2：灰口铸铁：3：腐蚀的类型：4：沸腾钢和镇静钢；

5：TTT曲线；6：淬透性和淬硬性。

二，渗碳处理的目的，举个典型钢的相关例子；15分

三，四把火的概念，目的和应用范围；20分

四，W18Cr4V的元素含量及作用，制定热处理工艺；15分

五，画出铁碳相图，并说明45刚和T8的热处理工艺，并说明这样选的原因！20分 
北京科技大学2011年金属学与热处理复试题目

一 名词解释(每题三分，30分)
1：马氏体：2：莱氏体：3：二次渗碳体：4：腐蚀的基本类型：5：TTT曲线：6：淬透性：

7：调质处理：8：二次硬化：9：正火：10：带状碳化物：

珠光体、贝氏体、马氏体形成条件、组成相、典型组织形态（20分）

三、9Mn2V材料，要求硬度HRC53~58，第一种工艺：在790度，充分加热奥氏体化后，油淬，在180~200度回火，发现材料经常脆断。后改变为第二种工艺：同样790度奥氏体化后，迅速放入260~280度的槽中等温处理4h，空冷。之后测得硬度为HRC50，但寿命大大提高了，试分析原因。（20分）

四、球化退火态T8钢，经何种热处理可得到以下组织：

（1）粗片状组织（2）细片状组织（3）球化组织

 在C曲线上画出热处理工艺曲线。（20分）

五、试写出45,40Cr，T8钢的典型热处理工艺，如淬火温度，淬火介质，回火温度等。（20分）

六：退火态45钢在900 850 800 750 700 650 600 550 500等温足够时间后在水中快速冷却，画出：硬度（Y）----温度（X）曲线，并说明其组织形态和温度范围；同样对于T8钢在900 850 800 750 700 650 600 550 500等温足够时间后在水中快速冷却，画出：硬度（Y）----温度（X）曲线，并简要说明一下。（20分）

七、画出按组织区分的Fe-Fe3C相图。计算出含碳量3.5%的铁碳合金冷却至室温时的各组织相对量。并讨论含碳量由低到高的铁碳合金用途分类情况，及相应的典型产品型号。（20分）
北京科技大学2012年金属学与热处理复试题目

一 名词解释  
1:Ac3  2:Ms  3:CCT4, 淬透性曲线5:奥氏体6,白口铸铁7,实际晶粒度8,热硬性9,球化退火

10,应力腐蚀

二 1）含碳量大于0.2%的淬火马氏体和先恭喜铁素体在成分与晶体结构上的区别。
2）上贝氏体和下贝氏体的金相组织形态及组成相之间的区别，
3）半条马氏体和片状马氏体亚结构不同及含碳量的关系
4）回火索氏体和所试题金相组织形态及形成过程的区别。

三  奥氏体化过程。

四 退火态45号钢如何获得
1）马氏体 2）屈氏体+马氏体 3）马氏体和铁素体 4）回火马氏体
在c曲线画出热处理工艺并分析，

五  40cr经过三种热处理过程 问那一种的综合力学性能好，（淬火+高温回火）解释

六  20号钢  t10   20crmnti   三种钢材中，制作削铅笔用的小刀，使用哪种？？？分析说明原因
2013年北京科技大学金属材料及热处理复试题目

	一、    名词解释（30分）
蠕变极限 ；晶间腐蚀；二次淬火；红硬性；淬透性与淬硬性；过冷奥氏体
二、简答（20分）
（1）为什么4Cr13为过共析钢，Cr12MoV为莱氏体钢？
（2）奥氏体不锈钢和高锰钢固溶处理后放在水中冷却的目的与一般钢的淬火的目的有何区别？作用是什么？
三、碳钢淬火后回火过程中的组织转变（20分）
四、画Fe-C组织组成相图，计算Wc=0.5%的碳钢冷却到室温各组织组成物的相对量。讨论含C量从低到高的碳钢按用途分类及相应的典型产品型号。（20分）
五、用T12制作锉刀，HRC60以上，请设计预备热处理、最终热处理的工艺方案，并说明原因。（20分）。
六、第一类、第二类回火脆性的定义、原因、如何避免或减轻？（20分）
七、40Cr钢的Φ50mm零件，经以下三种热处理后，表面及中心硬度相近（HRC25-30），问哪种工艺的综合力学性能最好，说明原因。（1）Ac3以上30-50℃，水淬，550℃回火，空冷。（2）Ac3以上30-50℃，油淬，550℃回火，空冷。（3）Ac3以上30-50℃，空冷。（20分）   三种工艺是三个图，当时没记下来。


2014金属材料与热处理复试题 

名词解释 1.二次渗碳体 2.晶间腐蚀  3. 马氏体 4. 钢的淬透性及淬硬性  5.时效处理

二. 1.GCr15是什么钢钢中的碳化物都有哪些形成原因是什么。 2.解释什么是TTT及CCT曲线并举例论述在实际生产中的作用。 

画出铁碳相图并根据相图详细论述45钢40Cr钢T8钢的热处理工艺包括淬火温度淬火介质回火温度等并解释为什么。

四.20号钢为了制作齿轮在含碳1.25%的气氛中渗碳要求表面渗碳后含碳量为1.02%离表面2mm内 的含碳量为0.25%是根据第三题的铁碳相图确定渗碳温度并计算渗碳所需要的时间已知碳在奥氏体中和铁素体中的扩散系数并已知一个扩撒系数。 

什么是回火脆性并说明回火脆性的种类形成原因及防治方法并解释为什么调制钢在回火后要快 冷。 

通常经过热轧及正火后控制冷却可以得到贝氏体通常采用合理的合金化有助于得到贝氏体……  试论述贝氏体的种类及组织结构。并分析14CrMoMnVB得到贝氏体时合金化的目的及合金元素的 作用 

结合回火过程中的组织转变分析随回火温度变化时硬度的详细变化情况并结合此硬度变化说明20号钢经渗碳后的详细热处理工艺。

八.W18Cr4V高速钢的工艺路线为锻造-热处理-机加工-热处理-磨加工试写出各热处理工序的具体工艺参数作用及热处理后的组织。  

