西北工业大学2008年硕士研究生入学考试试题

试题名称：材料科学基础（A卷）                                   试题编号：832

说    明：所有答题一律写在答题纸上                               第 1 页 共 3 页

一、简答题（每题10分，共60分）

- 固态下，无相变的金属，如果不重熔，能否细化晶粒？如何实现？

- 固体中有哪些常见的相结构？

- 何谓平衡结晶？何谓非平衡结晶？

- 扩散第一定律的应用条件是什么？对于浓度梯度随时间变化的情况，能否应用扩散第一定律？

- 何为织构？包括哪几类？

- 什么是成分过冷？如何影响固溶体生长形态？

二、作图计算题（每题15分，共60分）

- 请分别写出FCC、BCC和HCP晶体的密排面、密排方向，并计算密排面间距和密排方向上原子间距。

- 请绘出面心立方点阵晶胞，并在晶胞中绘出（110）晶面；再以（110）晶面平行于纸面，绘出（110）晶面原子剖面图，并在其上标出[001]，，晶向。

- 已知H70黄铜在400℃时完成再结晶需要1小时，而在390℃下完成再结晶需2小时，请计算在420℃下完成再结晶需要多长时间？

- 一个FCC晶体在方向在2MPa正应力下屈服，已测得开动的滑移系是，请确定使该滑移系开动的分切应力τ。

三、综合分析题（30分）

- 请根据Fe-Fe3C相图分析回答下列问题：（17分）

  - 请分析2.0wt.%C合金平衡状态下的结晶过程，并说明室温下的相组成和组织组成。

  - 请分析2.0wt.%C合金在较快冷却，即不平衡状态下，可能发生的结晶过程，并说明室温下组织会发生什么变化。

  - 假设将一无限长纯铁棒置于930℃渗碳气氛下长期保温，碳原子仅由棒顶端渗入（如图所示），试分析并标出930℃ 和 缓冷至室温时的组织分布情况。（绘制在答题纸上）

防护

防护

C原子

930℃

室温

- 图示Cu-Cd二元相图全图及其400℃～600℃范围的局部放大：（13分）

- 请根据相图写出549℃、547℃、544℃、397℃和314℃五条水平线的三相平衡反应类型及其反应式；

- 已知β相成分为wcd =46.5％，400℃时γ相的成分为wcd =57％，请计算400℃时wCd＝50％合金的相组成。

2008年西北工业大学硕士研究生入学试题参考答案

- 简答题（每题10分，共60分）

- 固态下，无相变的金属，如果不重熔，能否细化晶粒？如何实现？

答：可以。.通过进行适当冷变形，而后在适当温度再结晶的方法获得细晶（应主意避开临界变形度和避免异常长大）。或进行热加工，使之发生动态再结晶。

- 固体中有哪些常见的相结构？

答：固体中常见的相结构有：固溶体（单质）、化合物、陶瓷晶体相、非晶相、分子相。

- 何谓平衡结晶？何谓非平衡结晶？

答：平衡结晶是指结晶速度非常缓慢，液相和固相中扩散均很充分的情况下的结晶。非平衡结晶是指结晶速度比较快，扩散不充分的情况下的结晶。

- 扩散第一定律的应用条件是什么？对于浓度梯度随时间变化的情况，能否应用扩散第一定律？

答：扩散第一定律的应用条件是稳态扩散，即与时间无关的扩散。对于非稳态扩散的情况也可以应用扩散第一定律，但必须对其进行修正。

- 何为织构？包括哪几类？

答：织构是晶体中晶面、晶向趋于一致现象。织构包括再结晶织构和变形织构。其中变形织构又包括丝织构和板织构。

- 什么是成分过冷？如何影响固溶体生长形态？

答：凝固过程中，随液固界面的推进，液固界面附近液相一侧产生溶质原子富集，导致液相的熔点发生变化，由此产生的过冷现象称为成分过冷。无成分过冷时，固溶体以平面状生长，形成等轴晶；有较小过冷度时，形成胞状组织；有较大成分过冷时，形成树枝晶。

二、作图计算题（每题15分，共60分）

- 请分别写出FCC、BCC和HCP晶体的密排面、密排方向，并计算密排面间距和密排方向上原子间距。

答：

| 晶体结构 | 密排面 | 密排方向 | 密排面间距 | 密排方向原子间距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FCC | ｛111｝ | <110> |  |  |
| BCC | {110} | <111> |  |  |
| HCP | {0001} |  |  | a |

- 请绘出面心立方点阵晶胞，并在晶胞中绘出（110）晶面；再以（110）晶面平行于纸面，绘出（110）晶面原子剖面图，并在其上标出[001]，，晶向。

答：

A

a

B

E

C

D

F

- 已知H70黄铜在400℃时完成再结晶需要1小时，而在390℃下完成再结晶需2小时，请计算在420℃下完成再结晶需要多长时间？

答：在两个不同的恒定温度产生相同程度的再结晶时，

两边取对数，并比之得

t3 = 0.26  h

- 一个FCC晶体在方向在2MPa正应力下屈服，已测得开动的滑移系是，请确定使该滑移系开动的分切应力τ。

答：

三、综合分析题（30分）

- 请根据Fe-Fe3C相图分析回答下列问题：（17分）

  - 请分析2.0wt.%C合金平衡状态下的结晶过程，并说明室温下的相组成和组织组成。

  - 请分析2.0wt.%C合金在较快冷却，即不平衡状态下可能发生的结晶过程，并说明室温下组织会发生什么变化。

  - 假设将一无限长纯铁棒置于930℃渗碳气氛下长期保温，碳原子仅由棒顶端渗入（如图所示），试分析并标出930℃ 和 缓冷至室温时的组织分布情况。

答：

- L —— L→γ —— γ —— γ→Fe3CII —— γ→α+Fe3C —— α→Fe3CIII

相组成：α+ Fe3C  组织组成：P+ Fe3CII （忽略Fe3CIII）

- 根据冷速不同，可能出现共晶反应，得到Ld；得到的P层片细小；Fe3CII的析出将收到抑制，甚至不析出。

- 附图如下

防护

防护

C原子

930℃

室温

Fe3C

γ

Fe3C

P+Fe3C

F

P

P+F

- 图示Cu-Cd二元相图全图及其400℃～600℃范围的局部放大：（13分）

- 请根据相图写出549℃、547℃、544℃、397℃和314℃五条水平线的三相平衡反应类型及其反应式；

- 已知β相成分为wcd =46.5％，400℃时γ相的成分为wcd =57％，请计算400℃时wCd＝50％合金的相组成。

答：

1）549℃：包晶反应，（Cu）+ L→β

547℃：包晶反应，β + L→γ

544℃：共晶反应，L→ γ + δ

397℃：包晶反应，δ + L→ ε

314℃：共晶反应，L→ ε +（Cd）

2）   或