2010北京科技大学【材料考研QQ群】：76469021

北京科技大学1999年硕士学位研究生入学考试试题
科目：金属学
1、名词解释:（10分）

（1）点阵畸变  
（2）组成过冷 
（3）再结晶温度

（4）滑移和孪生  
（5）惯习现象

2、说明面心立方、体心立方、密排六方（c/a≥1.633）三种晶体结构形成的最密排面，最密排方向和致密度。（10分）

3、在形变过程中，位错增殖的机理是什么？（10分）

4、简述低碳钢热加工后形成带状组织的原因，以及相变时增大冷却度速度可避免带状组织产生的原因。（10分）

5、简要描述含碳量0.25%的钢从液态缓慢冷却至室温的相变过程（包括相变转换和成分转换）。（10分）

6、选答题（二选一，10分）

（1）铸锭中区域偏析有哪几种？试分析其原因，并提出消除区域偏析的措施。

（2）固溶体结晶的一般特点是什么？简要描述固溶体非平衡态结晶时产生显微偏析的原因，说明消除显微偏析的方法。

7、简述金属或合金冷塑性变形后，其结构、组织和性能的变化。（10分）

8、简述经冷变形的金属或合金在退火时其显微组织，储存能和性能的变化规律。（10分）

9、选答题（二选一，10分）

（1）为了提高Al-4.5%Cu合金的综合力学性能，采用了如下热处理工艺制度，在熔盐浴中505℃保温30分钟后，在水中淬火，然后在190℃下保温24小时，试分析其原因以及整个过程中显微组织的变化过程。

（2）什么叫固溶体的脱溶？说明连续脱溶和不连续脱溶在脱溶过程中母相成分变化的特点。

10、简述固溶强化，形变强化，细晶强化和弥散强化的强化机理。（10分）

11、简述影响再结晶晶粒大小的因素有哪些？并说明其影响的基本规律。（10分）

12、画出铁碳相图，并写出其中包晶反应，共晶反应和共析反应的反应式。（10分）

13、选做题（二选一，10分）

（1）如果其他条件相同，试比较下列铸造条件下，铸件中晶粒大小，并分析原因。

a.水冷模浇铸和砂模浇铸   b.低过热度浇铸和高过热浇铸

c.电磁搅拌和无电磁搅拌   d.加入，不加入Al-Ti-B铅合金。

（2）什么叫形变织构？什么叫再结晶织构？简要说明形变织构，再结晶织构的形成机理。
